Пленки на основе поливинилпирролидона для локальной доставки лекарств

Форысенкова А.А.1, Фадеева И.В.1, Ахмед Абдульрахман Исмаил2, Трофимчук Е.С.3, Давыдова Г.А.4

Аспирантка, 1 курс аспирантуры

1ИМЕТ РАН, Москва, Россия

2КФУ, Казань, Россия

3МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

4ИТЭБ РАН, Пущино, Россия

E–mail: aforysenkova@gmail.com

Разработка пленок для восстановления кожных покровов и мягких тканей является актуальной задачей. Повреждение тканей часто сопровождается инфицированием, требующим применения лекарственных препаратов. В связи с этим возникает необходимость локального введения этих препаратов непосредственно в область раны.  Перспективным материалом для локальной доставки лекарств является поливинилпирролидон (ПВП). Растворы ПВП использовали в качестве кровезаменителя [1]. Гидроксиапатит (ГА), используют при лечении поврежденных костных тканей, а катион-замещенные ГА (где катион – ионы Mn, Fe (3+), Zn) проявляют антибактериальную активность [2].

Цель настоящей работы – получение, изучение структуры и биологических свойств композитов на основе ПВП с катион-замещенным ГА.

Пленки формировали из смеси ПВП-альгинат (АЛГ) с добавлением замещенных ГА, синтезированных ex situ. Пленки сушили при 100% влажности. Сшивание пленок осуществляли хлоридами бария или кальция.

Методом РФА установлено, что полученные порошки фосфатов кальция характеризуются структурой апатита. Применение методов радиационного и фотоиндуцированного ЭПР в стационарном и импульсном режимах позволило обнаружить незначительные примеси окислов азота в ГА и подтвердить наличие химического взаимодействия между ГА и ПВП в исследованных композитах.

Микроструктура смесевых пленок из ПВП и альгината натрия неоднородна, содержит поры различного размера, от 10 до 100 мкм. При введении в пленку порошков замещенных ГА крупные поры в пленке исчезают, ее структура становится более плотной.

Кривая набухаемости ПВП-АЛГ достигает плато в течение первой минуты выдерживания в растворе при значениях массы, несколько раз превышающей массу сухой пленки. Ведение ГА в полимерную ПВП-АЛГ матрицу приводит к снижению набухаемости материала.

Сравнение механических характеристик плёнок, полученных без сшивания и частично сшитых хлоридом бария, демонстрирует, что плёнки после сшивания характеризуются большей прочностью при растяжении. Введение ГА также приводит к увеличению прочности и возрастанию модуля упругости.

Эксперименты in vitro выявили, что наилучшей биосовместимостью обладают пленки состава ПВП:АЛГ 1:1 с ГА: присутствие частиц ГА улучшает адгезию клеток, а меньшее содержание АЛГ обеспечивает меньшую цитотоксичность.

Разработанные пленки перспективны в качестве материалов медицинского назначения.

Работа выполнена в рамках Госзадания № 075-00328-21-00.

Литература

1. Патент РФ №2 110 281 C1 Заменитель плазмы крови/ Харальд Ферстер, Ф.Асскали, Э.Нич, Заяв.№ 94016159/14, 07.09.1992.

2.Rau, J. V., Fadeeva, I. V., Fomin, A. S., Barbaro, K., Galvano, E., Ryzhov, A. P., ... & Uskokovic, V. Sic Parvis Magna: Manganese-Substituted Tricalcium Phosphate and Its Biophysical Properties// ACS Biomaterials Science & Engineering. 2019. V.5(12). P.6632-6644.