Новые материалы на основе модифицированной целлюлозы

Хамзина Л.Ф., Шарифуллина Л.А.

Магистрант, 2 курс

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет энергонасыщенных материалов и изделий, Казань, Россия

E–mail:laysanhamzina282@gmail.com

Одним из важных направлений в исследовании химии природных полимеров является физико-химическая модификация целлюлозы и ее производных. Посредством изменения структуры и системы межмолекулярных взаимодействий исходного полимера, в процессе смешения в общем растворителе,  могут быть получены совместимые или частично совместимые полимерные смеси с новыми свойствами [1].

Объектами исследования в данной работе являлись:  микрокристаллическая целлюлоза (со степенью полимеризации 150) и нитрат целлюлозы (со степенью полимеризации 250 и степенью замещения 2,35), модифицированные 3,4-диаминофуразаном (ДАФ) и 4-(4-нитрофенилазо-)-3-хлорфенолом (азонол). Эти соединения обладают рядом положительных качеств, позволяющих использовать их в качестве модификаторов. Азонол, представляет собой антибактериальное вещество, в молекулах, которого содержится азогруппа, связанная с двумя ароматическими углеводородными радикалами [2]. ДАФ является высокореакционным нуклеофилом и представляет собой гетероцикл с двумя первичными аминогруппами [3].

Определены оптимальные и наиболее термодинамически выгодные соотношения компонентов в системе «полимер-модификатор» по данным расчетов энергетических характеристик: удельной теплоёмкости, энтальпии, энтропии, удельного импульса и температуры. Методами ТГА и ДСК доказана совместимость компонентов в изученных системах, показано повышение термостойкости полученных композитов. Микроструктурный анализ частиц модифицированной микрокристаллической целлюлозы показал, что частицы модификатора равномерно распределены по всему объему и система характеризуется высоким уровнем упорядоченности молекул. Получены композитные пленки нитрата целлюлозы с ДАФ и азонолом из   ацетоновых растворов. Установлено, что объекты исследования совместимы в области составов, содержащих до 80-90% нитрата целлюлозы. Также впервые были получены термодинамически устойчивые композиционные материалы на основе микрокристаллической целлюлозы, ДАФ и азонола из растворов в соотношении 1:1. Новые данные, полученные по результатам физико-химических, структурных, термохимических и микроскопических исследований, могут быть использованы при создании энергетических и антибактерицидных материалов.

Литература

1. Пол Д.Р., Бакнелл К.Б. Полимерные смеси: Систематика и функциональные свойства: в 2-х т.т. СПб. Научные основы и технологии, 2009.;

2. Мифтахова А.А., Горелова Е.Г., Хайрутдинов Ф.Г., Гильманов Р.З., Левушкина Н.Ю. Изучение растворимости и разработка спектрофотометрического анализа 4-(4-нитрофенилазо)-3-хлорфенола // Научный форум: Медицина, биология и химия: сб. ст. по материалам XVI междунар. науч.-практ. конф.. Изд. «МЦНО», М., 2018. № 8(16). С. 65-71.;

3. Забивалов Н.М., Бочек А.М., Калюжная Л.М., Власова Е.Н., Волчек Б.З. Амиды на основе карбоксиметилцеллюлозы и их свойства // Журнал прикладной химии, Т76, 12, 2003. С. 2048–2052.