Влияние ультразвука на взаимодействие оксидов 
графита Хаммерса и Броди с тиомочевиной

Сухова С.Р.

Младший научный сотрудник

Государственное учреждение «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. Литвиненко»

Донецк, Украина

suhovasveta169@gmail.com

Изучено влияние ультразвука (УЗ) малой мощности на состав и морфологию частично восстановленного тиомочевиной оксида графита (вОГ). Синтез оксида графита (ОГ) выполняли по методам Хаммерса (ОГ-Х) и Броди (ОГ-Б) [1]. Восстановление тиомочевиной проводили при температуре 80°C в течение 1 часа при воздействии УЗ (42 кГц, 70 Вт) или механическом перемешивании.

Реакция с тиомочевиной приводит к частичному восстановлению обоих видов ОГ (табл. 1), при этом значительно увеличивается содержание серы, по-видимому, за счет образования серосодержащих функциональных групп. Удивительно, но на взаимодействие ОГ-Б с тиомочевиной УЗ не оказывает заметного влияния. В отличие от этого, использование УЗ при взаимодействии ОГ-Х с тиомочевиной приводит к заметному снижению глубины восстановления, однако, существенно (на 5%) повышает содержание серы в восстановленном продукте.

Таблица 1. Химический состав ОГ и вОГ, определенный рентгеноспектральным микроанализом (нормировано на 100%, рентгеновский спектрометр INCA Energy-350)

| Элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
|  | ОГ-Х | ОГ-Б | без воздействия УЗ | с воздействием УЗ |
|  |  |  | вОГ-Х | вОГ-Б | вОГ-Х | вОГ-Б |
| С | 49,1 | 50,0 | 69,5 | 66,4 | 62,6 | 68,0 |
| O | 48,0 | 49,3 | 14,6 | 24,5 | 16,6 | 23,1 |
| S | 2,4 | - | 15,9 | 9,1 | 20,8 | 8,9 |
| Cl | 0,5 | 0,7 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |

Влияние УЗ на морфологию получаемого материала также зависит от метода синтеза ОГ. При восстановлении ОГ-Х под действием УЗ образуется гидрогель с развитой поверхностью, активно поглощающий воду вплоть до соотношения ОГ-Х:H2O = 1:75. На микрофотографиях СЭМ (рис. 1) видно, что вОГ-Х представляет собой хаотично смятые графеноподобные листы. На структуру частиц вОГ-Б УЗ существенного влияния не оказывает.

Рис. 1. Представительные СЭМ-изображения поверхности вОГ-Х (а) и вОГ-Б (б), полученных в результате взаимодействия с тиомочевиной под действием УЗ.

Таким образом, обнаружены существенные различия во влиянии ультразвуковой обработки на взаимодействие различных ОГ с тиомочевинной, свидетельствующие, очевидно, об их различном функциональном составе.

Литература

1. Алемасова, Н.В. Ограничения при титриметрическом определении групп кислотного характера в оксиде графита / Н.В. Алемасова, М.В. Савоськин, А.Н. Вдовиченко и др. // Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов: межвуз. сб. науч. тр. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2019. – Вып. 11. – С. 6-15.