Исследование термостабильности образца нитрата аммония высокой плотности с модифицирующей добавкой

Мазурок Г. В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и высокотемпературных материалов, Москва, Россия

E–mail: shortway@yandex.ru

В настоящее время остро стоит вопрос о модернизации производства нитрата аммония в связи с увеличением спроса и ужесточением требований к его хранению и транспортировке. Для улучшения товарных свойств гранулированного продукта и увеличения его термостабильности применяют модифицирующие добавки [1].

Добавки нерастворимых неорганических веществ являются центрами кристаллизации, и их введение в плав АС приводит к увеличению плотности упаковки кристаллизующегося вещества в грануле, что приводит к повышению прочности последних. Помимо этого, введение модифицирующей добавки способствует изменению температуры и последовательности модификационных переходов [2].

Методом ДСК в цикле нагревание-охлаждение были получены термограммы образцов нитрата аммония высокой плотности с модифицирующей добавкой алюмосиликата dч=-0,071 мм и нитрата аммония марки Б высшего сорта (ГОСТ 2-2013). В условиях линейного подъема температуры со скоростью 5 °С/мин исследуемые образцы нагревали до достижения температуры плавления и постепенно охлаждали до температуры 25 °С. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Термограмма образца НА (марка Б)

| Температуры модификационных переходов, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV→III | III→II | IV →II | II→ I | I→Плав | Плав→ I | I→ II | II→III | III→ IV | II→ IV |
| 55,18 | 90,95 | - | 129,1 | 170,01 | 170,17 | 128,9 | - | - | 45,03 |

Таблица 2. Термограмма образца НА с добавкой алюмосиликата (1,5% масс.)

| Образец | Температуры модификационных переходов, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV →III | III→II | IV →II | II→ I | I→Плав |
| НА +1,5% АС | - | - | 57,38 | 131,1 | 172,36 |

Как видно из полученных данных, введение в плав НА добавки алюмосиликата стабилизирует переход IV→II. Установлено, что модифицированный образец  в процессе нагревания отличается минимальным изменением теплоемкости, что обеспечивает меньшую деформацию кристаллической структуры и большую механическую прочность. Это способствует хранению продукта при колебаниях температуры окружающей среды в интервале 25-55°С без потери товарных свойств.

Литература

1. Технология аммиачной селитры / под ред. проф. В.М.Олевского. М.: Химия, 1978.

2. Почиталкина И. А., Петропавловский И. А., Кондаков Д.Ф., Усмонов К.П. Влияние неорганических добавок на свойства аммиачной селитры // Химическая промышленность сегодня. 2012, №3, С. 4-7.