Получение оптически активного гибридного материала на основе шелка паука

Мальцева Е.С., Николаева В.О., Трефилина Д.А., Рябченко Е.О., Кривошапкина Е.Ф.

Студент, 1 курс магистратуры

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»,

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: maltseva@scamt-itmo.ru

Тканевая инженерия является самой перспективной и быстро развивающейся отраслью регенеративной медицины, что требует создания новых материалов. В настоящее время шелк паука привлекает особое внимание из-за своих механических и биологических свойств, таких как высокая прочность, биосовместимость и биоразлагаемость [1]. Паутина может служить матрицей для регенерации клеток благодаря низкому иммунному ответу и специальным белкам, входящим в ее состав [2].

Во время лечения необходимо непрерывно отслеживать восстановление тканей, этого можно добиться с помощью оптически активных наноструктур – углеродных точек [2]. Они обладают биосовместимостью, высокой фотостабильностью и способностью к настраиваемой фотолюминесценции [3].

В данной работе были применены три основных подхода к получению оптически активных гибридных материалов. Эти подходы включают методы in situ, ex situ и биосинтез. Шелк паука был получен с пауков вида Linothele Fallax, которых содержали в чистой среде, где относительная влажность воздуха поддерживалась между 70 и 90%, а температура составляла около 25°C.

Таким образом, были получены оптически активные гибридные материалы, которые продемонстрировали сильную способность к люминесценции, также же как чистые углеродные точки. Морфология, структура и состав материалов были исследованы с помощью флуоресцентного, сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) и ИК-Фурье спектроскопии. Проведен спектральный анализ для определения пиков возбуждения и излучения. Также были проведены механические испытания на растяжение и определение модуля Юнга.

Исходя из полученных результатов, натуральный композит шелка паука и углеродных точек может быть успешно получен несколькими способами. Материал имеет перспективу в области биоимиджинга благодаря своей высокой оптической активности. Создание такого материала может решить сразу несколько задач: осуществление регенерации с ее одновременным отслеживанием в режиме реального времени.

This work supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (Project №075-15-2019-1896)

Литература

- Sun, W.; Gregory, D.A.; Tomeh, M.A.; Zhao, X. Silk Fibroin as a Functional Biomaterial for Tissue Engineering. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 1499.

- Kiseleva, Aleksandra, et al. "Optically active hybrid materials based on natural spider silk." ACS applied materials & interfaces 11.26 (2019): 22962-22972.

- Lei Wang, Baoqiang Li, Feng Xu, Ying Li, Zheheng Xu, Daqing Wei, Yujie Feng, Yaming Wang, Dechang Jia, Yu Zhou, Visual in vivo degradation of injectable hydrogel by real-time and non-invasive tracking using carbon nanodots as fluorescent indicator, Biomaterials, Volume 145, 2017, Pages 192-206, ISSN 0142-9612.

- Miao X. et al. Red emissive sulfur, nitrogen codoped carbon dots and their application in ion detection and theraonostics //ACS applied materials & interfaces. – 2017. – Т. 9. – №. 22. – С. 18549-18556.