Синтез наноколлоидных чернил на основе положительно и отрицательно заряженных латексных наночастиц для 3D печати

Рябченко Е.О.1, Стаценко Т.Г.1, Кривошапкина Е.Ф.1, Морозова С.М.1, Мальцева Е.С.1 Кумачева Е.Э.1,2

Студент, 1 курс магистратуры

1Университет ИТМО, международный научный институт "Растворная химия передовых материалов и технологий", 191002 Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, 9

2 Department of Chemistry University of Toronto 80 Saint George street, Toronto, Ontario M5S 3H6, Canada

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: ryabchenko@scamt-itmo.ru

На сегодняшний день подделка товаров народного потребления является серьезной экономической проблемой. Производители по всему миру теряют 10-15% своих доходов из-за подделок и мошенничества. В связи с этим крайне востребованы. новые материалы для защиты идентификационных документов, кредитных карт и этикеток для аутентификации является активной областью исследований.

Один из перспективных методов - печать оптически-активных структур на основе латексов. Использование метода 3D печати расширяет диапазон применения материалов, позволяя наносить изображения на геометрически сложную поверхность [1,2].

Новизна данной работы состоит в получении нового типа чернил для 3D печати на основе положительно и отрицательно заряженных латексов. .

В качестве мономера для получения латексов, был выбран этил-метакрилат (EtMa) из-за его хорошей совместимости с красителями и коммерческой доступности. В качестве красителей-модификаторов, мы выбрали флуоресцеин акрилат (зеленый) и 9-винилантрцен (синий). Схема синтеза описана на рис. 1.

Рис. 1. Схема синтеза латексных наночастиц

При определенных соотношениях положительно и отрицательно заряженных частиц образуется гель с реологическими параметрами, подходящими для экструзионной 3D печати. Полученные чернила за счет включения в их структуру флуоресцентных красителей на основе антрацена и флуоресцеина могут излучать свет при облучении 380 нм и 480 нм.

На основе полученных чернил были напечатаны на 3D-пневмопринтере Cellink Bio X различные паттерны: - инь-янь, узор «Bird Fish», созданный художником M. Эшером и штрих-код.

Исследование показали, что разработанные наноколлоидные чернила являются перспективным материалом для защитной 3D-печати из-за своих свойств. В дальнейшем, нами планируется проведение печати на различных подложках, включая поверхности со сложной геометрией.

Благодарность. Исследование выполнено за счет гранта Министерства Науки и Высшего образования Российской Федерации (Проект №075-15-2019-1896)

Литература

1. E. Kumacheva et al, Polymer nanostructured material for the recording of biometric

Features  // Journal of Material Chemistry, 2007, 17, 523–526

2. Xin W, 3D printing of polymer matrix composites: A review and prospective // Composites Part B 110 (2017) 442-458