Электрохимический синтез нанокомпозита γ-Fe2O3/Fe3O4 с применением переменного импульсного тока

Молодцова Т.А., Куриганова А.Б., Смирнова Н.В.

Аспирант, 1 курс

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, технологический факультет, Новочеркасск, Россия

E–mail: molodtsovatat@yandex.ru

Оксиды железа активно исследуются и применяются в различных областях. Магнетит (Fe3O4) является многообещающим материалом благодаря превосходной биосовместимости, нетоксичности, стабильности и электрохимической активности [1]. Другой оксид железа, маггемит (γ-Fe2O3) обладает относительно высокой намагниченностью и биосовместимостью.

В течение нескольких последних лет интенсивно ведется разработка эффективных методов синтеза оксидов железа. Синтез наноразмерных магнитных оксидов железа является сложным процессом из-за присущего им коллоидного поведения. Электрохимические методы были использованы для синтеза различных наноструктурированных материалов, в том числе и оксидов железа. Использование импульсного тока во многих работах представлено как простой, быстрый и экономичный метод получения наночастиц различных типов [2].

В данной работе нанокомпозит, состоящий из маггемита и магнетита, синтезирован в условиях нестационарного электролиза под действием переменного импульсного тока.

Две железные пластины, которые являются электродами и имеют толщину 0,5 мм и площадь 1 см2, опускают в электролизёр в раствор электролита (2М NaOH). Перед синтезом, электроды подвергаются механической обработке и полируются наждачной бумагой. Источник переменного импульсного тока используется для подачи переменного импульсного тока и регистрации выходных данных (потенциала, силы тока). Синтез происходил при постоянном перемешивании (200 об/мин) и охлаждении. Переменный импульсный ток плотностью 3 А/см2 подавался на электроды во время синтеза. Время синтеза составляло 30 минут. После окончания полученную суспензию фильтровали, промывали дистиллированной водой до нейтрального значения рН и сушили при температуре 90°С до потоянной массы.

Полученный композиционный материал (γ-Fe2O3/Fe3O4) представляет собой мелкодисперсный порошок черного цвета с сильными магнитными свойствами. Данные рентгенофазового анализа полученного образца продемонстрировали наличие как γ-Fe2O3, так и Fe3O4 кубической сингонии, что хорошо согласуется с представленными данными (ICSD № 159971).

Работа проводилась при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-79-10063).

Литература

1. Tipsawat P., Wongpratat U., Phumying, S., Chanlek N., Chokprasombat K., Maensiri S. Magnetite (Fe3O4) nanoparticles: Synthesis, characterization and electrochemical properties // Applied Surface Science. 2018. №446. р. 287–292.

2. Karami H., Chidar E. Pulsed-Electrochemical Synthesis and Characterizations of Magnetite Nanorods. // International Journal of Electrochemical Science. 2012. №7. р. 2077–2090.