Разработка технологии получения и состава антибактериального средства на основе наночастиц серебра для наружного применения

Жанабай Ж.К., Берилло Д.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова», Школа Фармации, Алматы, Казахстан

E–mail: zhanabay.zhanat@gmail.com

Основными преимуществами антибактериальных средств на основе наночастиц серебра (AgNPs) являются выраженное бактерицидное, противовирусное и фунгицидное действие широкого спектра, отсутствие проблем с резистентностью патогенных микроорганизмов к ним и минимальная токсичность по отношению к многоклеточным организмам. В промышленности наночастицы синтезируются различными физическими и химическими методами, которые могут быть потенциально опасны для окружающей среды. В связи с этим все больший интерес вызывает метод биосинтеза AgNPs с использованием растительного экстракта в качестве восстанавливающего и стаблизирубщего агента, так как он от остальных методов синтеза отличается простотой, коротким сроком производства, экономической доступностью, экологической безопасностью. Метод основан на реакции восстановления Ag+ серебра до Ag0 наночастиц функциональными группы фитохимических веществ в растительных экстрактах[1]. Основными факторами, влияющими на синтез, являются температура, рН среды, время реакции[2]. Перспективным направлением является получение иммобилизованных AgNPs на макропористые гидрогели, где восстанавливающим и стабилизирующим компонентом является полимер[3].

Цель работы заключаетсяв в  установлении оптимальных условии синтеза AgNPs, которые в дальнейшем могут быть использованы как антимикробные препараты и их производство в аптечных условиях или в пилотном масштабе.

В данной работе изучен синтез AgNPs, стабилизированных экстрактом цветков Calendula officinalis,  под воздействием УФ-лучей, микроволнового излучения и теплового воздействия и восстановление  AgNPs при различных значениях рН. Синтезированные AgNPs были охарактеризованы оптически и электрохимически методами спектроскопии оптического поглощения в видимой части спектра при 430нм, прямой кондуктометрии и анализом Ζ-потенциала. В результате спектрофотометрического анализа было установлено, что с повышением температуры и времени воздействия  различных факторов увеличивается скорость синтеза и концентрация AgNPs. Измерения Ζ-потенциала показали, что AgNPs, стабилизированные экстрактом Calendula officinalis обладают высокой стабильностью благодаря существованию отрицательно заряженных электростатических сил отталкивания, которые могут поддерживать AgNPs без тенденции к агрегации. Согласно данным светорассеивания средний размер синтезированных AgNPs варьируется в пределах  от 30 до  65 нм в зависимости от рН среды и метода синтеза. Оптимальными условиями для синтеза являются воздействие на реакционную смесь УФ-лучами в щелочной среде.

Литература

- W. Mahakham, Ajit K. Sarmah, S. Maensiri, P. Theerakulpisut. Nanopriming technology for enhancing germination and starch metabolism of aged rice seeds using phytosynthesized silver nanoparticles // Scientific Reports. Vol. 7. 8263 (2017)

- G. Sahni, A. Panwar, B. Kaur. Controlled green synthesis of silver nanoparticles by Allium cepa and Musa acuminata with strong antimicrobial activity // International Nano Letters. 2015. Vol. 5. p. 93−100.

- Baimenov AZ, Berillo DA, Inglezakis VJ (2019) Cryogel-based Ag°/Ag2O nanocomposites for iodide removal from water // Journal of Molecular Liquids, 112134