Тепловая устойчивость пленок Ti – O – N

Фёдорова А.А.

Студент., 4 курс специалитета

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.

Е–mail: aaf37@tpu.ru

Тонкие оксинитридные пленки титана Ti – O – N, используемые в различных отрасях промышленности и медицине, подвергаются высокотемпературной обработке. Совершенство структуры пленок определяется способом нанесения пленок, режимом отжига, типом подложки и адгезионных подслоев [1]. Кристаллические модификации соединений титана, такие как анатаз и рутил, обладают различными химическими, 
термодинамическими и механическими свойствами. Поэтому контроль кристаллического совершенства тонкой пленки и ее связь с физическими параметрами являются важнейшим этапом исследования формируемых многослойных тонкопленочных композиций. Целью данной работы является исследование возможных фазовых превращений пленок Ti – O – N при воздействии высоких температур.

Пленки толщиной 30 – 50 нм, сформированные магнетронным распылением на кремниевой подложке [2], отжигались в интервале температур 600 – 1300 °C, который контролировался методом ДТА (SDT Q 600). Анализ SEM (Vega 3 SBU) не выявляет видимых проблем целостности пленок при температуре 1300 °C. Пленки обладают хорошей адгезией к подложке, что также подтверждается анализом DTA и EMF [3]. Струтра покрытий до и после отжига исследовалась с помощью рамановской спектроскопии (Centaur U HR) [4]. Рамановские спектры исходных образцов пленки показали двухфазную структуру, после отжига интенсивные пики в спектрах соответствуют фазе рутила (310 см–1 и 430 см–1).

Таким образом, полученные данные указывают на термическую и механическую стабильность оксинитридной пленки титана, а также указывают на однородность нанокристаллической структуры. Преобладание в пленках рутильной фазы подтверждает фотокаталитическую активность оксинитридных покрытий.

Литература

1. M.N. Solovyan, Kinetic properties of thin TiN films obtained by the re-active magnetron sputtering method, Physics of the solid, Vol. 55 (2013). p. 2123-2127.

2. L.A. Leonova , E.L. Boytsova, A.A. Pustovalova, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 135 (1) (2016), p.5.

3. E.L. Boytsova, L.A. Leonova, XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT-2017) (June 26-30, 2017, Novosibirsk, Russia): Book of Abstracts, (2017), p.336.

4. S. Kelly, F. H. Pollak, M. Tomkiewicz, J. Phys. Chem. B. 101, (1997), p. 2730 – 2734