Влияние условий синтеза на фазовый состав порошков в системе Li2O-MgO-TiO2

Пономарёва Ю.А., Вершинин Д.И.

Студентка, 1 курс магистратуры

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

Факультет ТНВиВМ, Москва, Россия

E–mail: yulyayulya558@gmail.com

Постоянное развитие беспроводных коммуникационных технологий привело к необходимости создания миниатюрных и недорогих электронных компонентов для СВЧ- устройств. Технология низкотемпературного со-обжига керамики (LTCC) способна удовлетворить эти требования за счёт проведения обжига при температурах ниже 961 ºС, что, в свою очередь, позволяет использовать в качестве металлизации серебро или медь [1]. Одним из наиболее перспективных для этой технологии является соединение Li2MgTiO4. Керамика на его основе обладает высокими диэлектрическими свойствами (ε ~17, Q×f ~105 ГГц), достаточно низкой теоретической плотностью (~3,7 г/см3) и температурой обжига 1100 ºС [2]. Однако информация об условиях синтеза соединения различается в научной литературе.

Цель исследования заключалась в установлении влияния условий синтеза, а именно температуры и длительности выдержки при конечной температуре, на фазовый состав порошков в системе Li2O-MgO-TiO2.

Для получения шихты с необходимым соотношением оксидов, а именно 1:1:1, исходные компоненты Li2CO3, MgO, TiO2 смешивали в шаровой мельнице в среде ацетона в течение 24 часов и после сушки и дезагрегации проводили синтез порошков при температурах 850-950 ºС с шагом в 50 ºС и выдержкой 4 часа. Фазовый состав определяли при помощи рентгенофазового анализа (РФА) и при помощи петрографии.

Рис.1. Результаты РФА порошков Li2MgTiO4 после синтеза при:

а) 850 ºС; б) 900 ºС; в) 950 ºС

По результатам РФА (рис.1, а), фаза Li2MgTiO4 образуется уже при температуре 850 ºС, но также присутствуют вторичные фазы: Li2TiO3 и остаточный MgO. Соотношение полученных фаз 85:10:5. С повышением температуры до 900 ºС (рис.1, б) доля вторичных фаз снижается за счёт взаимодействия Li2TiO3 и MgO. При температуре    950 ºС (рис. 1, в) наблюдается наличие только трёхкомпонентного соединения Li2MgTiO4.

В ходе проведенного исследования установлено, что фазу Li2MgTiO4 можно получить уже при 850 ºС, однако в этом случае наблюдается наличие вторичных фаз. При повышении температуры синтеза до 950 ºС искомая фаза формируется в полном объёме. Таким образом, оптимальными условиями синтеза фазы Li2MgTiO4 следует считать 950 ºС при выдержке 4 часа.

Литература

1. Кондратюк Р. LTCC-низкотемпературная совместно обжигаемая керамика //Наноиндустрия. 2011. №. 2. С. 26.

2. Zhou H. et al. Effect of raw materials pretreated by physical grinding method on the sintering ability and microwave dielectric properties of Li2MgTiO4 ceramics //Journal of Alloys and Compounds. 2018. Iss. 731. P. 839-843.