Струйная печать полноцветного фотонного изображения

Мухтудинова А.И., Стаценко Т.Г., Погосян Т.Н.

Студент, 1 курс магистратуры

Университет ИТМО, Международный научный центр SCAMT, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: mukhtudinova@scamt-itmo.ru

Струйная печать - это непрерывно развивающаяся технология осаждения, позволяющая создавать изображения с высоким разрешением. Ее неоспоримыми достоинствами являются низкая стоимость процесса, высокая скорость, воспроизводимость, индивидуальность и масштабируемость. В настоящее время применение этой технологии напрямую к записи голограмм невозможно, однако возможности получения индивидуального голографического изображения посредством направленного химического и физического воздействия на матрицы с голографическими дифракционными решетками [1]. Голография известна как надежный способ защиты от подделки важных ценных бумаг и продукции, она применяется для обнаружения биологических [2] и химических веществ [3], в создании арт-объектов [4] и датчиков [5].

Данное исследование демонстрирует создание полноцветного голографического изображения методом струйной печати с использованием одного типа чернил. Чернила представляют собой смесь моно- и многофункциональных акрилатных мономеров и фотоинициаторов для УФ-полимеризации. Голографическая подложка, на которой осуществляется печать, является фазовой голограммой плоских волн и обладает брэгговской селективностью на длине волны 488 нм. Она записана с использованием коммерческой пленки Bayfol ®️ HX [6], состоящей из двух полимерных матриц (термоотвержденной, отвечающей за прочность пленки и фотоотвержденной, создающей голографические изофазные плоскости).

Механизм печати заключается в осаждении чернил на поверхность пленки, в проникновении низкомолекулярных соединений в полимерную матрицу и в набухании матрицы, вызывающим увеличение расстояния между голографическими плоскостями. Визуально это выражается в изменении цвета голограммы, поскольку увеличивается период дифракционной решетки и это влечет сдвиг селективности голограммы в область длинноволнового излучения. Получение полноцветного изображения достигается за счет контроля дозировки чернил, которое управляется межкапельным расстоянием и количеством нанесенных слоев. Для получения наиболее качественных результатов в работе изучены такие параметры, как вязкость и поверхностное натяжение чернил, скорость осаждения, межкапельное расстояние, wave-форма напряжения, подаваемого на сопло, а также температура печатного стола и картриджа.

Литература

1. Yakovlev A. V., Milichko V. A., Vinogradov V. V., Vinogradov A. V. Sol–Gel assisted inkjet hologram patterning // Advanced Functional Materials. 2015, №47. p. 7375-7380

2. R. B. Millington, A. G. Mayes, J. Blyth, and C. R. Lowe, “A holographic sensor for proteases,” Anal. Chem. 67. 1995, p. 4229–4233.

3. A. G. Mayes, J. Blyth, M. Kyröläinen-Reay, R. B. Millington, and C. R. Lowe, “A holographic alcohol sensor,” Anal. Chem. 71. 1999, p. 3390–3396.

4. Tsang, Peter Wai Ming, and Ting Chung Poon. “Review on the State-of-the-Art Technologies for Acquisition and Display of Digital Holograms.” IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2016, №12 (3). p. 886–901.

5. A. K. Yetisen, I. Naydenova, F. Da Cruz Vasconcellos, J. Blyth, and C. R. Lowe, “Holographic sensors: three-dimensional analyte-sensitive nanostructures and their applications,” Chem. Rev. 2014, №114. p. 10654–10696.

6. Bruder, F., Fäcke, T. and Rölle, T. The Chemistry and Physics of Bayfol ® HX Film Holographic Photopolymer. 2017.