Исследование физико-механических свойств модифицированных пенополиакрилимидов

Пецух Г.Р., Литосов Г.Э.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: gosha.jorov@gmail.com

Исследовано влияние модификаторов на физико-механические свойства газонаполненных полиакрилимидов. Пеноматериалы были получены согласно методике [1], в качестве матрицы был использован полиакриламид АК-642 марки АП-9405.

Кажущаяся плотность (ρ, кг/м3) полученных пенополимеров была определена по ГОСТ 409-77. Разрушающее напряжение при сжатии (σ, МПа) было изучено согласно ГОСТ 4651-82 на универсальной разрывной машине Shimadzu AG-X Plus 50 kN.

1 – малеиновый ангидрид, 2 – сорбит.

Рисунок 1 – Физико-механические свойства полученных пенополиакрилимидов

Анализируя полученные данные (рисунок 1), можно сделать вывод о том, что увеличение содержания модификатора в композициях снижает плотность и прочность образцов, так как малеиновый ангидрид и сорбит выступали в качестве пластификаторов, вследствие чего облегчалось вспенивание композиций.

Литература

1. Патент № 2707601 Российская Федерация, МПК C08J 9/00 (2006.01), C08J 9/14 (2006.01), C08F 20/52 (2006.01), C08F 120/52 (2006.01), C08G 73/10 (2006.01), C08L 79/08 (2006.01). Способ получения газонаполненных полиакрилимидов : № 2019103213 : заявл. 05.02.2019 : опубл. 28.11.2019 / Литосов Г.Э., Дворко И.М., Панфилов Д.А., Плаксин А.Л., Аликин М.Б. – 5 с.