Анализ влияния газообразователя на физико-механические свойства  пеноматериалов на основе полиакриламида

Родин А.С.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), факультет химической и биотехнологии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: andrearodin@mail.ru

Исследовано влияние газообразователя на физико-механические характеристики пенополиимидов на основе полиакриламида марки ПАА серии АК-631 марки Н-150 ТУ 2216-010-55373366-2007 (молекулярная масса – 8-12 МДа). В качестве вспенивающегося агента использовалась щавелевая кислота, модифицирующей добавкой выступала дистиллированная вода.

Кажущаяся плотность (ρ, кг/м3) полученных пенополимеров была определена по ГОСТ 409-77. Разрушающее напряжение при сжатии (σ, МПа) было изучено согласно ГОСТ 23206-78 на универсальной разрывной машине Shimadzu AG-X Plus 50 kN.

Анализируя полученные данные (рисунок 1), можно сделать вывод о том, что увеличение содержания газообразователя в композициях увеличивает плотность и прочность образцов. Это связанно с увеличением закрытопористых ячеек в ограниченном объёме, за счет разложения газообразователя на углекислый газ и воду. Введение менее 8 массовых частей (масс.ч.) газообразователя приводит к тому, что образец практически не вспенивается. Введение более 16 масс.ч. ведет к разрушению закрытых ячеек, что сказывается на ухудшение физико-механических характеристик.

Рисунок 1 – Физико-механические свойства полученных пенополиакрилимидов

Литература

1. Литосов Г.Э. Модификация полиакриламида гидроксил- и карбоксилсодержащими соединениями / Г.Э. Литосов, И.М. Дворко, Н.А. Лавров, Н.A. Чистяков,  А.А.  Муравский  // Пластические массы. — 2020. — № 5-6 . – С. 25-28.