Термическое разложение вторичного полипропилена, наполненного алюмосиликатными микросферами

Псянчин А.А. 1, Захарова Е.М. 1, Захаров В.П.2

Аспирант, 2 год обучения

1Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

2 Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук,

Уфа, Россия

E–mail: artps96@yandex.ru

В настоящее время модификация и наполнение вторичного пластика часто встречается в промышленности для удешевления и улучшения эксплуатационных свойств материала [1]. Наполнителями чаще всего представляют собой химически инертные соединения, устойчивые к воздействию кислот и щелочей [2]. Алюмосиликатные микросферы (АСМ) являются продуктом сжигания угля, имеют регулярные размеры частиц (диаметр порядка 100 мкм), что позволяет рассматривать их как перспективные наполнители для термопластов.

Целью настоящей работы являлось изучение термической стабильности полимерных композитов на основе вторичного полипропилена, наполненного частицами АСМ.

Для решения поставленной цели использовали термогравиметрический анализ (ТГА) на термоанализаторе «TG 209 F1 Libra» («NETZSCH», Германия) в интервале температур 25–1050 ℃, при динамическом нагреве со скоростью 20 ℃/мин в среде воздуха.

Содержание алюмосиликатных микросфер составило: 2, 5, 10 массовых частей (м.ч.) на 100 м.ч. полипропилена. В работе использовали вторичный полипропилен, представляющий собой дробленый материал из некондиционных пластмассовых изделий, производимых методом литья под давлением.

При введении в полипропилен 2 и 5 м.ч. АСМ понижается температура начала разложения и потери массы образца на 5% (Тн и Т5), однако, при дальнейшем увеличении степени наполнения до 10 м.ч. указанные параметры повышаются. Температура, соответствующая максимальной скорости потери массы (Тmax), для образцов с 2-10 м.ч. АСМ несколько ниже, по сравнению с вторичным полипропиленом. Наполнение композита неорганическими частицами приводит к повышению массы остатка, оставшегося после нагрева выше 600оС.

Таблица. Результаты термогравиметрического анализа полимерных композитов.

| Содержание АСМ, м.ч. | Тн, °С | Т5, °С | Тmax , °С | Остаток при 600℃, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 235 | 269 | 454 | 4,5 |
| 2 | 224 | 246 | 447 | 9,3 |
| 5 | 203 | 228 | 444 | 9,4 |
| 10 | 221 | 241 | 443 | 15,0 |

Исследование выполнено в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № FZWU-2020-0027).

Литература

1. Кербер М.Л., Виноградов В.М., Головкин Г.С. и др. Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / Под ред. А.А. Берлина. СПб.: Профессия, 2008.

2. Кулезнев В.Н. Функциональные наполнители для пластмасс. / Под ред. М. Ксантоса. СПб.: Научные основы и технологии, 2010.