Электрохимический синтез сложных оксидов с использованием растворимых анодов.

Фам Тьен Чонг

Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

факультет химических технологий, Казань, Россия

Институт нефти, химии и нанотехнологии, Казань, Россия

E-mail: phamtientrongk14c@gmail.com

Для получения сложных оксидов титана и алюминия актуальным является получение прекурсоров, содержащих атомы этих элементов в стехиометрическом соотношении. В этой связи актуальной является проблема получения исходных соединений, удовлетворяющих указанным требованиям.

Наиболее количественно точными являются способы синтеза, использующие электрохимически генерируемые реагенты[1]. К таковым можно отнести методы получения ионов титана и алюминия посредством осуществления анодного процесса на соответствующих электродах. Генерированные ионы претерпевают изменения в процессе взаимодействия в растворе, образуя полиионы, полиядерные комплексы с последующим их превращением в первичные частицы, которые далее вырастают до наноразмерных частиц, формируя золь.

При проведении исследований использовали источник тока, имеющий два независимых выхода, к положительному полюсу которых был подключен соответствующий анод. Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1. Фазовый состав продуктов электролиза в растворахх NaCl  при различных режимах и условиях

| № п/п | x, моль/л | j, мА/см2 | SAl:STi | t,мин | Результаты рентгенофазового анализа продуктов, полученных при 80°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | jTi/jAl |  |  |  |
| I | 0.5 | 1 | 1:1 | 60 | TiO2 – 19% AlOOH – 45% Al(OH)3 – 36% |
| II |  | 2 |  |  | TiO2 – 9% AlOOH – 20% Al(OH)3 – 71% |
| III | 1 | 2.5 |  |  | αTi – 20% TiO2 – 31% AlOOH – 49% |
| IV |  | 3 |  |  | TiO2 – 45% AlOOH – 48% Al(OH)3 – 7% |

Очевидно, что изменение плотности тока на каждом аноде, погруженном в один и тот же электролит, и соотношения их площадей, позволяет получать прекурсоры сложных оксидов в определенном количественном соотношении, а следовательно, управлять процессом синтеза.

Литература

1. A. F. Dresvyannikov, L. R. Salemgaraeva, F. T. Chong. Features of the Anode Behavior of the Combined Iron–Titanium Electrode in Halide-Containing Electrolytes // Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces, 2020, Vol. 56, No. 3, pp. 598–602.