Поверхностная модификация стрейч-котоновой ткани наночастицами BN, BN/Fe, BN/Ag с целью придания им гидрофобных и антибактериальных характеристик

Трегубенко М. В.1, Пермякова Е. С.1, Ковальский А. М.1, Штанский Д. В.1

Студентка, 1 курс магистратуры

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Россия, Москва

E-mail: tregubenko.98@mail.ru

Использование антибактериальных тканей не только в спецодежде (форма военных/медперсонала/космонавтов/спортсменов), но и в текстильных изделиях, предназначенных для повседневного использования, становится современным трендом развития текстильной промышленности. Одежда является не только переносчиком, но и питательной средой (в случае ее загрязнения) для размножения различных бактерий и короновирусов. Поэтому актуальной научной и важной практической задачей является разработка гидрофобных и бактерицидных тканей.

Основной целью данной работы является создание эффективной методики модификации коммерчески доступных тканей наночастицами (BN, BN/Fe, BN/Ag) для придания им антибактериальных и гидрофобных характеристик.  С целью улучшения адгезии наночастиц к поверхности коммерчески доступной ткани стрейч-коттон, наночастицы были обработаны диэтилтриамином, для формирования водородных связей между амино-группами наночастиц и гидроксильными группами целлюлозы (рис.1).

После обработки структуру материалов изучали методом сканирующей электронной микроскопии. Было показано, что частицы равномерно распределены по поверхности тканевых волокон. Плотность и распределение частиц сохранялось после стирки в стиральной машине и выдержки в воде в течение 24 ч. Кроме того, данная обработка ткани приводила к выраженной гидрофобности материала.

Рис.1

При изучении антибактериальной активности полученных материалов в отношение антибиотико-резистентного штамма E.coli K261 было показано, что бактерицидные свойства ткани сохранялись даже после стирки/выдержки в воде в течение 24 ч. Раннее было показано, что частицы BN обладают антибактериальными свойствами [1].

Таким образом, было установлено, что ткань, пропитанная ДЭТА-модифицированными частицами BN и BN/Fe, является гидрофобной, а также обладает выраженными антибактериальными свойствами, что делает данную ткань перспективной не только для спортивной, но и повседневной одежды.

Работа выполнена при поддержке РНФ (Соглашение 20-19-00120).

Литература:

- Gudz, K. Y., Permyakova, E. S., Matveev, et al. // Pristine and Antibiotic-Loaded Nanosheets/Nanoneedles-Based Boron Nitride Films as a Promising Platform to Suppress Bacterial and Fungal Infections. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2020. V. 12. P. 42485–42498.