Влияние частиц графена на структуру и свойства алюминия

Мурадымов Р.В.

Младший научный сотрудник

Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН,

Екатеринбург, Россия

E–mail: roman_muradymov@mail.ru

Цель данной работы заключается в изучении микроструктуры литых алюмоматричных композитов, содержащих синтезированные непосредственно в матрице наночастицы графена, и влияния данных частиц на механические свойства алюминия.

Алюминий-графеновый ММК был синтезирован при высоких температурах в среде галогенидов щелочных металлов по ранее запатентованному методу[1]. В качестве матрицы применили тех. алюминий АД0, в качестве источника углерода –  D-глюкозу. Содержание углерода в полученных образцах составляло до 0,13 масс%. Данные SEM и КР-спектроскопии показывают высокое бездефектное качество кристаллической структуры частиц графена, синтезированных непосредственно в алюминиевой матрице, а также – отсутствие проблемного для данной области исследований карбида алюминия и каких-либо побочных соединений[2]. Синтезированные нано-частицы графена имеют 3 базальных плоскости, обладают высокой прочностью, твердостью и теплопроводностью, площадь их поверхности составляет до 1000 мкм2. Они равномерно распределены по объёму металлической матрицы литых дисперсно-упрочненных композитных образцов.

Сравнительный анализ микроструктуры зерна идентично охлажденных слитков тех. алюминия АД0 и алюминий-графенового композита показал, что присутствие графена значительно изменяет характер кристаллизации от зонального к равномерному. При этом, средний размер зерен не меняется и составляет 2-2,5 мм, что способствует однородности механических свойств и косвенно свидетельствует об увеличении теплопроводности полученного композита. Объемное сжатие приводит к образованию неоднородной макро-полосной ячеистой структуры зерна с преобладающим размером ячеек до 20 мкм.

Для косвенной аттестации механических характеристик слитков Al и композита измерена их твердость и микро-твердость. Добавление графена увеличило твердость материала на 10%, дополнительное объемное сжатие – на 25% (22 HB). Микротвердость матрицы HV менялась значительнее: на 14% и 28% соответственно эволюции зерна, и составила в итоге 250 МПа[3].

Суммируя вышесказанное, обнаружено значительное положительное влияние нано-частиц графена на структуру и свойства алюминиевой матрицы.

Литература

1. Елшина Л.А., Мурадымов Р.В. Способ синтеза металл-графеновых нанокомпозитов. Патент РФ №2623410. Опубл. 25.01.2017.

2. Sharma R., Chadha N., Saini P. Determination of defect density, crystallite size and number of graphene layers in graphene analogues using X-ray diffraction and Raman spectroscopy // Indian J. Pure Appl. Phys. 2017, V. 55. р. 625–629.

3. Ширинкина И.Г., Бродова И.Г., Распосиенко Д.Ю., Мурадымов Р.В., Елшина Л.А., Шорохов Е.В., Разоренов С.В., Гаркушин Г.В. Влияние добавки графена на с структуру и свойства алюминия // Физика металлов и металловедение. 2020, том 121, №12. с. 1297–1306.