Взаимодействие липосомальных систем с компонентами сыворотки крови

Боброва Н.А., Кудряшова Е.В.

Студент, 4 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nat.bobrowa@yandex.ru

Взаимодействие липосом с компонентами крови – первый физиологический барьер на пути к целевым клеткам и тканям. Любой наноноситель при контакте с плазмой крови покрывается белками и их комплексами с липидами. Образуется так называемая белковая корона. Данный комплекс имеет модифицированные физико-химические свойства поверхности, другое поведение в кровотоке, фармокинетику и биораспределение инкапсулированного лекарства. Иными словами, образуется новая система доставки. Однако, картина взаимодействий белков плазмы с липосомами до сих пор остается фрагментарной. Часто в коронах детектируют белки-опсонины, они способствуют узнаванию липосом рецепторами иммунокомпетентных клеток и потере стабильности. Поэтому исследование поведения новых липосомальных препаратов в плазме крови актуально. Целью настоящей работы являлось изучение взаимодействия липосомальных систем с компонентами сыворотки крови и влияние на фазовый переход нейтральных и анионных липосом методом ИК-спектроскопии Фурье.

Из литературы известно, что полосы поглощения асимметричных и симметричных валентных колебаний группы CH2 на ИК-спектрах чувствительны к изменениям подвижности гидрофобных цепей. С другой стороны полосы поглощения карбонильной чувствительны к изменению степени гидратации данных функциональных групп [1]. В качестве наноносителей были использованы нейтральные липосомы на основе дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ), анионные липосомы с 20- и 30-процентным содержанием кардиолипина (КЛ) и анионные липосомы в присутствии гликоль-хитозана. Бычий сывороточный альбумин (БСА) был взят в качестве модели компонентов сыворотки крови.

Образование белковой короны с анионными липосомами приводит к высокочастотному сдвигу небольшому (от 2917 до 2919 см-1 и от 2849 до 2850 см-1) полос поглощения CH2as и CH2s, что указывает на разупорядочивание бислоя. В тоже время для карбонильной группы наблюдается низкочастотный сдвиг (от 1738 до 1732 см-1), демонстрирующий образование новых водородных связей на границе раздела липид – вода. При изучении термограмм липосом ДПФХ/КЛ 80/20 обнаружены два фазовых перехода с разным содержанием КЛ (при 27-30 ͦC и при 35-37 ͦС).  Образование белковой короны с БСА приводит к небольшому увеличению фазового перехода на 2-3 ͦ C. Выраженный минимум при 39 ͦС указывает на снижении подвижности липидов и высокую стабилизацию липидного бислоя. Таким образом, образование белковой короны при взаимодействии липосомальной системы с БСА приводит к изменению физико-химических свойств наноносителей.

Литература

- Le-Deygen I.M., Vlasova K.Y., Kudryashova E.V.: Magnetic Nanorods for Remote Disruption of Lipid Membranes by Non-heating Low Frequency Magnetic Field // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2019, V. 21. p. 102065-102075