Влияние гуминовых кислот на процесс формирования биопленок на поверхности полиэтилена и его биодеградацию почвенными микроорганизмами

Богданов К. И.

Студент, 4 курс бакалавриата

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: kirill.bogdanov@student.msu.ru

Микробные биопленки – огромная проблема в ряде областей современного мира. Обрастание биопленками трубопроводов усложняет прохождение через них жидкостей, а также ускоряет разрушение самих проводящих элементов. Еще более серьезную проблему представляет собой формирование биопленок в медицине – обрастание биопленками внутренних поверхностей имплантатов, катетеров, которое является потенциальным источником патогенных мультирезистентных микроорганизмов [3].

Образование биопленок характерно и для почв, например, существуют микроорганизмы, постоянно присутствующие в гифосфере базидиомицетов и способные к образованию биопленок на поверхности гиф [2]. Развитие биопленок на частицах полиэтилена, попадающих в почву, приводит к биодеградации поверхности полиэтилена посредством экзоферментов, продуцируемых бактериями [5].

Известно, что гуминовые соединения служат источником питания для почвенных микроорганизмов. Добавление в качестве единственного источника углерода гуминовых кислот (ГК) оказывает стимулирующий эффект на рост микроорганизмов при концентрации ГК 0,1 мг/мл [4].

Изучено влияние диапазона концентраций ГК разного происхождения на формирование биопленок на поверхности пластин полиэтилена высокого давления и на начальный этап биодеградации пластин [1]. Предварительно ГК были выделены из разных субстратов: выщелоченный чернозем (Липецкая область); тропическая почва (г. Мемьо, Мьянма); торфяное удобрение фирмы «Флексом». Показано, что ГК, добавленные к питательной среде LA в качестве дополнительного источника углерода, при концентрации 0,05 – 0,25 мг/мл, способны в значительной степени стимулировать рост биопленок почвенных микроорганизмов. Согласно полученным результатам биодеградации полиэтиленовых пластин, максимальная степень нарушения их поверхности наблюдалась при содержании ГК в среде в таком же диапазоне концентраций, 0,05 – 0,25 мг/мл.

Список литературы

1. Журина М. В. и др. Специфика формирования мультивидовых микробных биопленок на поверхности полиэтилена // Микробиология. 2020. №4. С. 400 – 409.

2. Загрядская Ю. А. Влияние базидиальных грибов лесных биотопов на почвенные бактериальные сообщества. Автореф. дис. канд. биол. наук. – М., 2014.

3. Плакунов В. К., Мартьянов С. В., Тетенева Н. А., Журина М. В. Управление формированием микробных биопленок: анти- и пробиопленочные агенты (обзор) // Микробиология. 2017. Т. 86. № 4. С. 402‒420.

4. Тихонов В. В., Якушев А. В., Завгородняя Ю. А., Бызов Б. А., Демин В. В. Действие гуминовых кислот на рост бактерий // Почвоведение. 2010. Т. 3. С. 333–341.

5. Orr I., Hadar Y., Sivan A. Colonization, biofilm formation and biodegradation of polyethylene by a strain of Rhodococcus ruber // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2004. V. 65. P. 97-104.