Гидрофизические свойства и устойчивость синтетических гелевых структур для кондиционирования песчаных почв

Кривцова Виктория Николаевна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: pochvasoil@gmail.com

Синтетические гелевые структуры широко применяются в сельском и лесном хозяйствах, городском ландскейпинге и флористике для оптимизации структурно-функциональных свойств и защиты корнеобитаемого слоя почв и почвенных конструкций [3-7]. Гидрогели особенно эффективны на лёгких почвах, так как повышают их водоудерживающую способность, противоэрозионную стойкость и снабжают корни растений микро- и макроэлементами. Тем не менее, наблюдается нехватка исследований по количественной оценке свойств, поведения и устойчивости гидрогелей в реальных почвенных системах, обладающих биологической активностью, контрастными термодинамическими режимами и другими факторами, негативно воздействующими на гелевые структуры.

Цель исследования заключалась в оценке гидрофизических свойств и факторов устойчивости синтетических гелевых структур в грубодисперсных, биологически-активных пористых средах на примере песков различного генезиса.

Объектами исследования выступили мономинеральный кварцевый песок и пылевато-песчаная ареносоль. В качестве гелевых структур использовали наполненные гидрофильные акриловые гидрогели (ВУМ-0, ВУМ-Ag) с добавками микроэлементов и современных средств защиты растений на основе серебра.

Основные гидрофизические характеристики (ОГХ) почвенных субстратов до и после обработки гидрогелями получали комбинацией равновесного центрифугирования, динамической десорбции и термодесорбции влаги. Параллельно оценивали базальное дыхание образцов с использованием портативного газоанализатора. Расчёт эффективной удельной поверхности осуществляли по изотермам термодесорбции и наклону кривых ОГХ [2]. Содержание органического углерода определяли методом Тюрина в модификации Никитина [1].

Получено, что добавление гидрогелей в концентрации 0,3% достоверно повышает водоудерживающую способность песчаных субстратов. Так, величина наименьшей влагоёмкости возросла на 11,8‒12,5% относительно контрольных значений, достигнув 18,8‒19,5%, характерных для легкосуглинистых почв. Капиллярная влагоёмкость превысила контрольные величины на 7,5‒8,7%, полная влагоёмкость – на 5,4‒6,8%. Расширение диапазона доступной влаги составило 6,5‒7,2%. Также наблюдалось увеличение удельной поверхности песков в 10‒11 раз, снижение их плотности на 0,12‒0,15 г/см3, увеличение количества микропор (11,9‒12,1 мкм).

Базальное дыхание образцов с гидрогелями, определённое при различных температурах (4, 20, 30°С), достигало величин 0,13‒1,01 мг/кг∙час для кварцевого песка, и 0,22‒1,75 мг/кг∙час для ареносоли. Максимальная интенсивность дыхания наблюдалась после инкубации образцов при температуре 30°С. С использованием величин базального дыхания и содержания углерода рассчитали константы биодеградации гидрогелей, составившие 0,25‒2,85 год-1 для ВУМ-0 и 0,02‒0,14 год-1для ВУМ-Ag, и определили периоды их полураспада, которые варьировали от 110 суток до 3 лет в случае ВУМ-0 и от 5 до 42 лет для ВУМ-Ag.

Таким образом, применение гидрогелей позволяет существенно улучшить водно-физические свойства песчаных почв. При этом гелевые структуры характеризуются небольшим периодом полураспада, который может существенно возрастать при введении ионов серебра в полимерную матрицу.

Литература

- Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф., 2002. Практикум по почвоведению. М.: Агроконсалт. 282 с.

- Смагин А.В., 2018. К термодинамической теории водоудерживающей способности и дисперсности почв // Почвоведение. №. 7. С. 836‒851.

- Смагин А.В., Садовникова Н.Б., 2009. Влияние сильнонабухающих полимерных гидрогелей на физическое состояние почв легкого гранулометрического состава. М.: МАКС-Пресс. 208 с.

- Abdelhak M., 2009. Use of polymers and biopolymers for water retention and stabilization at Algerian arid and semi-arid soils / Doct. Thesis, Univ. of Mentouri Constantine, Rep of Algeria. 185 pp.

- Campos E.V.R., de Oliveira J.L., Fraceto L.F., Singh B., 2015. Polysaccharides as safer release systems for agrochemicals. // Agron. Sustain. Dev. V. 35. P. 47‒66.

- Narjary B., Aggarwal P., Kumar S., Meena M.D., 2013. Significance of Hydrogel and its application in agriculture // Indian Farming. V. 62. №. 10. P. 15‒17.

- Smagin A.V., Smagina M.V., Kolganihina G.B., Sadovnikova N.B., Gulbe A.Y., Bashina A.S., 2018. Fungicidal and antibacterial activity of the hydrogel compositions with silver // Int. J. Eng. Technol. V. 7. №. 2.23. P. 14‒20.