Новый прекурсор для 2D-максеновых фаз: от высокотемпературных фазовых соотношений до формирования сложных нитридов

Львов Леонид Олегович

Студент 3 курса ФНМ МГУ

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Москва, Россия

Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: lvov-lo@yandex.ru

В этом году исполняется десять лет с открытия максенов, двумерных материалах на основе карбидов и нитридов переходных металлов [1]. Данные соединения привлекают внимание исследователей, поскольку могут быть заменой графита в электрохимии, в солнечных батареях, могут использоваться как материал для мембран [2]. В настоящей работе впервые было предложено использовать сплавы титана и алюминия для синтеза MAX-фаз, прекурсоров максенов.

Для синтеза сплавов заданного состава титановую и алюминиевую фольги в рассчитанных количествах совмещали, после чего проводили терморезистивный нагрев в атмосфере аргона в течение необходимого для протекания реакции между металлами времени при разных температурах. Полученные образцы были исследованы методами РФА, РЭМ. В результате было установлено, что при температурах 1500-1600°C образуется однофазный сплав, при температурах менее 1400°C образуется смесь фаз.

Рисунок 1. Результаты РЭМ поперечного скола образца

Также была проведена нитридизация полученных сплавов отжигом в атмосфере азота при температурах 1200-1500°C с последующим отжигом в атмосфере аргона. Синтезированные MAX-фазы планируется использовать для получения максеновых фаз с помощью травления в концентрированной плавиковой кислоте.

Рисунок 2. Структуры MAX-фаз и максенов

Литература

1. Michael Naguib, Murat Kurtoglu, Volker Presser, Jun Lu, Junjie Niu, Min Heon, Lars Hultman, Yury Gogotsi, and Michel W. Barsoum. Two-Dimensional Nanocrystals Produced by Exfoliation of Ti3AlC2.  Adv. Mater. 2011, 23, 4248–4253

2. Gogotsi, Y.; Anasori, B. The Rise of MXenes. ACS Nano 2019,13, 8491–8494. doi:10.1021/acsnano.9b06394.