Оценка неравномерности тонкопленочного покрытия при магнетронном распылении для установок с барабанным подложкодержателем

Богачёв М.А.

Студент, 3 курс бакалавриата

МГТУ им. Баумана, факультет машиностроительных технологий, Москва, Россия

E-mail: bogachyovMC@yandex.ru

Тонкопленочные покрытия находят применение в различных сферах: в материаловедении – для создания упрочняющих и износостойких покрытий, в электронике – для создания источников света [1]. Одним из главных параметров тонкопленочного покрытия является её неравномерность. В связи с необходимостью групповой обработки подложек с требуемой неравномерностью используются установки с барабанным подложкодержателем.

Целью работы является оценка зависимости неравномерности тонкопленочного покрытия от геометрических размеров барабанного подложкодержателя и расположения магнетрона.

Расчет неравномерности покрытия с использованием методов компьютерного моделирования, в сравнении с изготовлением оборудования и непосредственным измерением неравномерности пленки, позволяет за меньшее время и стоимость получить результат и внести корректировки в геометрические значения.

При моделировании [2] используется стандартный протяженный магнетрон с размерами 60х300 мм, расположенный с внешней стороны барабана, и барабанный подложкодержатель с возможностью расположения 7-ми подложек 60х48 мм вдоль образующих барабана.

Моделирование неравномерности в зависимости от радиуса барабана в диапазоне от 50 до 400 мм при фиксированном расстоянии равным 100 мм от магнетрона до подложки показало, что неравномерность на подложках будет незначительно уменьшаться с увеличением радиуса барабана: на центральной подложке с 2,9% до 1,8%; на второй подложке от центральной с 16,3% до 15,4%; на третьей подложке от центральной с 34,3% до 34,2%. Однако на четвертой подложке от центральной неравномерность несущественно увеличивается с 49,8% до 51,9%, что обуславливается наибольшей удаленностью от магнетрона.

Моделирование неравномерности в зависимости от расстояния от магнетрона до подложкодержателя в диапазоне от 50 до 400 мм при фиксированном радиусе барабана равным 150 мм, показало, что с увеличением расстояния неравномерность покрытия будет значительно снижаться: на второй подложке от центральной с 8,9% до 5,4%; на третьей подложке от центральной с 50,3% до 9,8%. На центральной подложке неравномерность увеличивается с 0,2% до 1,1%.

Таким образом, в результате моделирования показано, что неравномерностью тонкопленочного покрытия незначительно уменьшаться с увеличением радиуса барабана и намного сильнее уменьшается с увеличением расстояния от магнетрона до подложкодержателя.

Литература

- Л.П. Борило. Тонкопленочные неорганические наносистемы / Под ред. д-ра  техн. наук, проф. В.В. Козика.-Томск: Томский государственный университет, 2012.

- Д.А. Голосов, С.М. Завадский, С.Н. Мельников. Сквозное моделирование процессов нанесения покрытий при магнетронном распылении // Вестник полоцкого государственного университета. Серия С / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 2013.