3D печать многофункциональной повязки на основе хитозана для мониторинга и заживления ран

Мурзова А.Е, Гончаренко А.О¹, Криштоп В.В¹, Морозова С.М ²

Магистр 1 курса,

Университет ИТМО, химико-биологический кластер SCAMT

Молекулярная биология и биотехнология, Санкт-Петербург, Россия

murzova-anya@mail.ru

¹Университет ИТМО, международный научный институт "Растворная химия передовых материалов и технологий", 191002 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9

²Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,105005, Россия, г. Москва, 2-я Бауманская ул., 5/1

В мире ожоговые травмы являются одной из важных причин заболеваемости и смертности пациентов, а также требуют больших затрат для здравоохранения. Ожоговые раны без своевременного лечения становятся хроническими, что влекут за собой развитие инфекции и, как следствие образование рубцов. В настоящее время остро стоит проблема профилактики, диагностики и лечения атрофических рубцов [1,2].

Данное исследование направлено на разработку новой 3D напечатанной многофункциональной раневой повязки, способной колориметрически измерять pH (для мониторинга состояния раны), и предотвращать образование рубца, имитируя рисунок кожи (рис .1).

Рис.1 – Схематическое изображение изготовления 3D напечатанной повязки на рану. (A) Химическая схема получения гидрогеля на основе модифицированного хитозана. (B) Химическая схема гидрогеля после УФ-отверждения с фотоинициатором. (C) Изображение 3D-принтера (BIO X Cellink) в процессе изготовления раневых повязок. (D) Схематическое изображение структуры гидрогеля после УФ-отверждения с фотоинициатором. (E) Схематическое изображение гексагональной формы повязки (для имитации рисунка кожи).

Получен гидрогель на основе модифицированного метакрилатными группами хитозана и сформулированы чернила на его основе, содержащие 7 вес. % хитозана, 2 вес. % ализарина (для рН детекции в диапазоне 5,5-9,0), 0,2 вес. % фотоинициатора и 1 вес. % глицерина. Подобраны условия гелеобразования чернил, исследованы реологические характеристики: тиксотропные свойства и скорость восстановления после приложения нагрузки. Оптимизированы параметры 3D печати гексагонального паттерна для имитации рисунка кожи (форма клеток фибробластов): давление=45кПа, скорость=5мм/с, плотность заполнения рисунка=15% и 20%, температура столика= 16 °С. Получена серия 3D-напечатанных повязок на основе модифицированного хитозана с плотностью заполнения рисунка гексагональной формы – 15%, 20% и 25%. Показано, что при нанесении на поверхность 3D напечатанных повязок буферных растворов с pH=4, 7 и 10, происходит изменения цвета на оранжевый, розовый и фиолетовый, соответственно.

Благодарность:

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Науки и Высшего образования Российской Федерации (проект № 075-15-2019-1896).

Литература:

1. L. P. Wang et al., “Preparation of stretchable composite film and its application in skin burn repair,” J. Mech. Behav. Biomed. Mater., vol. 113, p. 104114, 2021, doi: 10.1016/j.jmbbm.2020.104114.

2. B. Mirani et al., “An Advanced Multifunctional Hydrogel-Based Dressing for Wound Monitoring and Drug Delivery,” Adv. Healthc. Mater., vol. 6, no. 19, pp. 1–15, 2017, doi: 10.1002/adhm.201700718.