Синтез и функциональные свойства неграфитизируемого углерода и углеродных композитов на его основе для металл-ионных аккумуляторов

Лакиенко Г.П.1, Бобылёва З.В.1, Дрожжин О.А.2,3

Студент, 4 курс бакалавриата

1 Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

3Центр энергетических наук и технологий, Сколковский институт науки и технологий, 143026, Москва, Московская обл., Россия

E-mail: bojk25@gmail.com

Потребность в создании дешёвых и экологичных способов хранения энергии растет с каждым годом. Для этого повсеместно используются металл-ионные аккумуляторы (МИА). Ключевая проблема при коммерциализации технологии для получения металл-ионных аккумуляторов состоит в поиске электродных материалов с удовлетворительными электрохимическими характеристиками. В связи с этим растет интерес к новым материалам для металл-ионных аккумуляторов. Одними из таких материалов являются углеродные материалы, которые повсеместно используются как аноды для МИА. Для анодов МИА используют материалы на основе “твердого” углерода (hard carbon), в структуре которого присутствуют разупорядоченные графеноподобные слои. Такой углерод демонстрирует высокие емкости до 450 мАч/г в литий-ионных и натрий-ионных аккумуляторах. Для того, чтобы такие аноды работали при высоких плотностях тока, нужно улучшить транспортные характеристики материала. Один из способов — это получение гомогенно распределенных частиц небольшого (~1 мкм) размера – например, с помощью гидротермального синтеза. Еще одним преимуществом такого синтеза является большой выбор прекурсоров, в качестве которых могут выступать побочные продукты пищевого и целлюлозно-бумажного производства. Недостатком такого подхода является большая площадь поверхности этих материалов что плохо сказывается на работе электрохимических ячеек [1]. Одним из возможных подходов к устранению этой проблемы является модификация поверхности получаемых образцов, то есть создание композитов на основе активного материала с различной морфологией, например, неграфитизируемого и графитизируемого углеродов. Комбинируя различные прекурсоры и варьируя их массовое соотношение, можно получать материалы с различными электрохимическими характеристиками [2].

Для получения частиц “твердого” углерода малого размера мы проводили карбонизацию D-глюкозы в гидротермальном реакторе с последующим отжигом в печи в инертной атмосфере. Полученные материалы исследовали методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и низкотемпературной адсорбции азота, а также электрохимическими методами анализа. При оптимизации условий синтеза удалось добиться кулоновской эффективности на первом цикле до 82% и до 71%, разрядной емкости до 340 мАч/г и до 210 мАч/г при плотности тока C/10 (25 мА/г) в полуячейке с натрием и литием соответственно.

У полученных углерод-углеродных композитов наблюдалось заметное изменение электрохимического поведения. Композит на основе «твердого» углерода и нефтяного пека продемонстрировал емкость 355 мАч/г и кулоновскую эффективность 80%.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-73-10078).

[1] Saurel D. et al. From Charge Storage Mechanism to Performance: A Roadmap toward High Specific Energy Sodium‐Ion Batteries through Carbon Anode Optimization //Advanced Energy Materials. – 2018. – Т. 8. – №. 17. – С. 1703268.

[2] Xie F. et al. Hard–soft carbon composite anodes with synergistic sodium storage performance //Advanced Functional Materials. – 2019. – Т. 29. – №. 24. – С. 1901072.