Исследование ИК-спектров полимерных материалов для использования в селективной лазерной печати

Чувикина М.С., Ермакова Е.А., Потемкина Е.А., Фефелов М.А.

Студент

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения имени А.А. Байкова РАН, Москва, Россия

E-mail: mchuvikina@imet.ac.ru

На данный момент аддитивные технологии хорошо зарекомендовали себя при создании трехмерных объектов из металлов, керамики, пластмасс или их комбинаций. При работе с керамикой с использованием аддитивных технологий наблюдается проблема консолидации частиц керамики в связи с высокими температурами спекания керамики. Наиболее распространенным методом получения трехмерных объектов из керамических порошков является метод с послойной фотополимеризацией керамической пастой или смолой - SLA (Laser Stereolithography). Так, например, была выпущена фотополимерная смола с керамическим наполнителем компанией Tethon 3D – Porcelite Ceramic Resin, используемая для стереолитографической печати фарфоровых изделий. Основными производителями керамических изделий с использованием аддитивных технологий на данный момент являются 3DSYSTEMS (Франция), CMET Inc. (Япония), Somos (Нидерланды), Lithoz (Австрия), Prodways (Франция), Wuhan Binhu Mechanical & Electrical Co., Ltd (Китай). Современные компании склонны к внедрению нескольких методов аддитивного производства, таких как: селективное лазерное спекание (SLS), производство ламинированных объектов (LOM), моделирование наплавлением (FDM). FDM основан на переходе термопластичных филаментов из твердого состояния в жидкое, проходящих через нагретое сопло в заданное место с последующим охлаждением и затвердеванием. Метод SLS состоит из двух этапов: первый этап - формирование тонкого сплошного слоя порошка; второй этап - использование лазерного излучения для связывания частиц порошка в плоскостях X и Y.

Для ускорения производства керамики с минимальной усадкой после печати, необходимо разработать новые методы производства керамических материалов ядро - оболочка (ядро - керамическая частица, оболочка - полимер).

Цель настоящей работы заключалась в ИК спектроскопическом изучении структуры полимеров (поливиниловый спирт, марка V, марка 8/1, марка 16/1; поливинилацетат марок M10 и M100; полиамид марок PA12C, PA6 / 66 / 610–1, PA6 / 66–4, 54/10 (PA6 / 66–1), полистирол марок 525M и 825M) для уточнения параметров печати для дальнейшего селективного лазерного спекания (SLS) керамических порошков ядро-оболочка для получения керамического прекурсора сложной формы и бионического дизайна.

Запись ИК-спектров проводили с использованием ИК-Фурье спектрометра Nicolet iS50 (Thermo Fischer Scientific, США) в режиме нарушенного полного внутреннего отражения (кристалл –алмаз, детектор – DTGS, светоделитель–KBr) в диапазоне 4000–4000см-1, число сканов – 64, разрешение – 4 см-1.Поиск по базам спектров выполняли при помощи штатного программного обеспечения прибора.

Выявлено, что для полимеров PVOH V, PVOH 8/1, PVOH 16/1 наблюдаются типичные для поливинилового спирта полосы поглощения; для PVAc M10, PVAc M100 кроме типичных полос поглощения для поливинилацетата присутствуют полосы поглощения, отсутствующие в референсных спектрах, что свидетельствует о наличии в полимерах добавок; для PA 12C, PA 6/66/610 – 1, PA 6/66 – 4, PA 54/10 наблюдаются все полосы поглощения, характерные для полиамидов, по конфигурации близкое к полиамиду 6-6,6; для PS 525M, PS 825M присутствуют все типичные для полистирола полосы поглощения.

Таким образом при работе с полимерами PVAc M10, PVAc M100 следует учитывать присутствие добавок.

Авторы выражают благодарность за помощь в проведении исследований к.т.н. А.С. Анохину (ИМЕТ РАН), к.т.н. С.С. Стрельниковой (ИМЕТ РАН).

Исследование выполнено при государственной финансовой поддержке Минобрнауки России по Соглашению о субсидии № 075–15–2019–1945 от 20 декабря 2019 г. (УИН: RFMEFI60719X0327).