Влияние геометрии газоплотного слоя на функциональные характеристики в микротрубчатых мембранах на основе ион-электрон проводящих оксидов

Ковалев И.В.,1,2 Воробьев А.М.2

Студент, 2 курс магистратуры

1 Новосибирский государственный технический университет,

механико-технологический факультет, Новосибирск, Россия

2 Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН,

Новосибирск, Россия

E–mail: kovalev.ivan.vyacheslavovich@gmail.com

На сегодняшний день кислород-проницаемые мембраны, изготовленные из нестехиометрических оксидных материалов со смешанной электрон-ионной проводимостью, применяются во многих высокотемпературных производственных технологиях, таких как: каталитическое окисление и конверсия углеводородов, утилизация углекислого газа, получение высокочистого кислорода и т.д.

Управление функциональными характеристиками мембран требует знаний механизма переноса кислорода и зависимости кислородных потоков от геометрических параметров мембраны (толщина газоплотного слоя, вид и размер пор). На данный момент подобная задача решена для мембран планарного типа. Однако, для мембран микротрубчатого типа нет общепризнанного мнения о том, как именно влияет микроструктура образца на значения кислородных потоков, о чем свидетельствует невоспроизводимость результатов даже в пределах одного химического состава [1-3]. Следовательно, нет единого представления о том, как должна выглядеть микроструктура «идеальной» микротрубчатой мембраны. Таким образом, фундаментальной задачей работы является построение модели кислородного транспорта на основе микротрубчатых мембран со строго заданной геометрией.

Для проведения исследований материал мембраны La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.75Mo0.05O3-δ синтезировали твердофазным методом, путем смешения прекурсоров в шаровой мельнице. С помощью полученного порошка были изготовлены пористые микротрубчатые мембраны методом фазовой инверсии, а также паста на основе высококипящих эфиров, которую наносили на поверхность мембран методом dip-coating для получения газоплотного слоя требуемой толщины.

Изучение кислородной проницаемости проводили в оригинальном трубчатом реакторе в режиме противотока с использованием резистивного нагрева. Концентрацию кислорода, прошедшего через мембрану, отслеживали с помощью кислородного YSZ-датчика. Контроль температуры осуществляли ИК-пирометром с обратной связью. Условия эксперимента: диапазон температур 600-800 °C с шагом 50 °C; диапазон парциальных давлений кислорода с питающей стороны 0,1-0,7 атм с шагом 0,1 атм.

По результатам работы были получены данные о влиянии толщины газоплотного слоя микротрубчатых кислород-проницаемых мембран на кислородный транспорт с целью дальнейшего построения математической модели переноса кислорода.

Работа выполнена в рамках гос. задания ИХТТМ СО РАН № FWUS-2021-0001.

Литература

- Leo, A. The enhancement of oxygen flux on Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ (BSCF) hollow fibers using silver surface modification / Adrian Leo, Shaomin Liu, João C. Diniz da Costa // Journal of Membrane Science. 2009, № 340. p. 148–153.

- Buysse, C. et al. Fabrication and oxygen permeability of gastight, macrovoid-free Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ capillaries for high temperature gas separation // Journal of Membrane Science. 2010, № 359. p. 86–92.

- Kovalevsky, A. et al. Oxygen exchange-limited transport and surface activation of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3−δ capillary membranes // Journal of Membrane Science. 2011, № 368. p. 223–232.