Синтез и оптимизация оптических характеристик люминесцентных нанокластеров золота

Ращевская Р.О., Кокорина А.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E–mail: regina.rashchevskaya@mail.ru

Металлические нанокластеры (НК) активно исследуются как перспективные люминофоры из-за их настраиваемых электронных и оптических свойств. Среди различных флуоресцентных НК привлекательными являются нанокластеры золота (НКЗ) благодаря своей биосовместимости и отличной фотостабильности. Нанокластеры золота – это агломераты из нескольких десятков атомов золота, имеющие размер сердцевины менее 1 нм. Пространственное удержание свободных электронов в НКЗ приводит к дискретным электронным переходам, что объясняет их фотолюминесцентные (ФЛ) свойства и высокую коллоидную стабильность. Благодаря этому НКЗ применяются в качестве биосенсеров [1], при определении токсичных ионов [2]. Однако НКЗ до сих пор имеют ограниченный потенциал применения из-за низкого квантового выхода (КВ).

На практике НКЗ могут быть получены в щелочной среде (рН=12,5) восстановлением золотохлористоводородной кислоты (ЗХВК) уникальным биологически активным агентом – бычьим сывороточным альбумином (БСА) (Рис. 1). Благодаря многочисленным функциональным группам в его структуре, он формирует оболочку вокруг золотых ядер, что позволяет получать НКЗ с ФЛ свойствами в области 600-700 нм [3]. В данной работе применяли метод синтеза НКЗ путём нагрева реакционной смеси в течении 12 часов при 37 0С с диапазоном концентраций ЗХВК 0,01-10 ммоль/л с целью получения НКЗ с наибольшей интенсивностью фотолюминесценции в области 660 нм. Установлено, что оптимальной концентрацией ЗХВК является 0,5 ммоль/л, что позволило получить НКЗ с наилучшими оптическими свойствами. Для отделения избытка БСА от люминесцентного продукта был применен метод эксклюзионной хроматографии, в результате очистки добились увеличения КВ в 3 раза.

Рисунок 1 – Схематическое изображение синтеза и очистки НКЗ

Благодарности

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № ФСРР-2020-0002).

Литература

1.  Hemmateenejad B., Shakerizadeh-Shirazi F., Samari F. BSA-modified gold nanoclusters for sensing of folic acid // Sensors Actuators, B Chem. Elsevier B.V. 2014, №199. р. 42–46.

2. Xie J., Zheng Y., Ying J.Y. Highly selective and ultrasensitive detection of Hg2+ based on fluorescence quenching of Au nanoclusters by Hg2+- Au+ interactions // Chem. Commun. 2010, № 6 (46). р. 961–963.

3. Xie J., Zheng Y., Ying J. Y. Protein-Directed Synthesis of Highly Fluorescent Gold Nanoclusters // YACS Communications. 2009, №131 (3). p. 888–889.