Теплофизические свойства гидроксиапатита, полученного механохимическим способом синтеза

Исаев Д.Д.1, Самошкин Д.А.2

инженер

1Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН,

630128, Россия, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе 18

2Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН,

630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева 1

E-mail: isaev@solid.nsc.ru

Синтетический гидроксиапатит (Ca10(PO4)6(OH)2, ГА) – перспективный материал для создания биокерамики, так как по химическому составу и структуре он идентичен минеральной составляющей костной ткани. Среди современных способов производства керамики особенно выделяются аддитивные технологии, позволяющие осуществлять послойную печать изделий и обеспечивающие необходимую для биоимплантов адаптацию геометрии под индивидуальные особенности пациента уже на первых стадиях технологического процесса. Возможность управления пористостью и качеством сплавления слоев выгодно отличает селективное лазерное плавление от других методов производства [1]. Оптимизация технологии 3D-печати возможна уже на этапе проектирования способа подведения энергии – воздействия лазерного излучения для отверждения изготавливаемых имплантатов, а реакция материала на облучение определяется его теплофизическими свойствами. Точное понимание протекающих процессов теплопередачи в ГА позволит создать модель сплавления слоев в процессе печати изделия.

В данной работе проведено исследование теплофизических свойств ГА, полученного механохимическим способом синтеза в планетарной шаровой мельнице по методике, описанной в работе [2]. Синтезированный порошок ГА прессовался на гидравлическом прессе в таблетки диаметром 12,6 мм при давлении в 3 тонны. Таблетки подвергались предварительному обжигу в течение 2 часов при температурах 800 °C и 1200 °C для предотвращения процесса усадки образца при измерении теплофизических свойств материала. Получены зависимости температуропроводности и удельной теплоемкости ГА от температуры. С использованием измеренных значений рассчитана теплопроводность ГА. Теплопроводность и температуропроводность (λ, α) исследуемых образцов определялись методом лазерной вспышки на установке LFA-427, удельная теплоемкость (cp) – методом дифференциальной сканирующей калориметрии на установке DSC 404 F1. Эксперименты были выполнены в широком интервале температур 20÷800…1000 °C в атмосфере аргона (99,992 об.%). Оцениваемые погрешности полученных данных, подтвержденные опытами на эталонных материалах, составили 2÷4 %, 3÷5 % и 2÷4 % для α, λ и cp, соответственно. Теплопроводность ГА рассчитывалась по измеренным значениям α, cp и плотности при комнатной температуре (ρ0) по формуле λ = α ρ0 cp. Установлено, что предварительная термообработка таблетированных изделий при температуре 1200° C приводит к частичному дегидроксилированию ГА, сопровождающемуся уменьшением параметра решетки а. При исследовании теплофизических характеристик каких-либо структурных изменений с образцами не происходит.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИТ СО РАН и при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-11064.

Литература

- Chen Z., Li Z., Li J., et all. 3D printing of ceramics: A review // J. Eur. Ceram. Soc. 2019. Vol. 39, № 4. P. 661–687.

- Chaikina M.V., Bulina N.V., et all. Interaction of calcium phosphates with calcium oxide or calcium hydroxide during the “soft” mechanochemical synthesis of hydroxyapatite // Ceramics International, 2019. Vol.45, № 14. P. 16927-16933.