Получение порошков гидроксида и оксида алюминия

Жумаханова К.Е.

Студент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E-mail: karinakity@mail.ru

Использование новых технологии и наноматериалов является одной из актуальных задач в мире. Одним из наиболее известных и хорошо исследованных материалов является оксид алюминия, используемый в качестве носителя катализаторов. В зависимости от модификации Al2O3 может также применяться в качестве пластификатора, при выращиваний драгоценных камней, а также для создания высокоплотной нанокерамики и при создании подложек микросхем [1, 2]. Химический и фазовый состав может отличаться от начальных данных после получения оксида алюминия, что может привести к искажению исследования. Следовательно, цель работы является изучение фазообразования при получении наноразмерного оксида алюминия.

Гидроксид алюминия получался методом осаждения Al(NO3)3 ∙ 9H2O гидроксидом натрия с последующей промывкой полученного осадка. В результате последующего прокаливания при температуре 600 ̊С осажденного Al(OH)3 получался порошок оксида алюминия.

Методом просвечивающей электронной микроскопии изучена морфология гидроксида и оксида алюминия и построены гистограммы распределения частиц по размерам. По полученным результатам установлено, порошок гидроксида и оксида алюминия являются тонкодисперсным и сильно агломерированным, соответственно. А средний размер полученных порошков гидроксида и оксида алюминия составляет 5,5 и 3,2 нм соответственно. Методом энергодисперсионного анализа установлено, что материал состоит в основном из кислорода и алюминия, а также обнаружено присутствие в небольшом количестве примесей азота и натрия. Рентгенофазовый анализ показал, что осажденный образец состоит из фазы γ-Al(OH)3 (рисунок 1).

Рисунок 1 – Дифрактограмма осажденного гидроксида алюминия

Литература

- Семенов Е. А. Разработка физико-химических основ получения наноразмерных порошков оксидов и гидроксида алюминия (бемита): диссертация канд. хим. наук.– М., 2019.

- Наливайко А.Ю. Получение оксида алюминия высокой чистоты электрохимическим методом в водных растворах солей аммония: диссертация канд. тех. наук.– М., 2018.