Интеграция пористых органосиликатных стекол в систему металлизации интегральных схем современного топологического уровня

Орлов А.А.1, 2

Студент

1АО «Научно-исследовательский институт молекулярной электроники», г. Зеленоград, Россия

2Московский физико-технический институт (НИУ), Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, г. Долгопрудный, Россия

Email: orlov.aa@phystech.edu

Основным методом формирования системы медной металлизации при производстве интегральных схем является технология Dual Damascene, где диэлектрический слой в уровне металлизации формируется перед осаждением металла [1]. В качестве межслойного диэлектрика для технологий с проектными нормами 45 нм и ниже используются материалы с низкой (относительно SiO2) диэлектрической проницаемостью k (low-k диэлектрик), позволяющие снизить RC-задержки. В современном производстве low-k диэлектрик представляет собой материал на основе пористых органосиликатных стекол (SiOC:H диэлектрик; в матрице диоксида кремния часть связей Si-O заменена на Si-CH3 связи с добавлением искусственной пористости). Согласно [2], в настоящее время используются low-k диэлектрики с k = 2.7 ÷3.2, так как отсутствуют методы интеграции материала с k<2.7 без его существенного повреждения.

При интеграции диэлектрика в систему металлизации он подвергается воздействию компонент плазмы при плазмохимическом травлении (ПХТ), что может привести к изменению свойств материала (например, увеличение k). Одним из перспективных методов защиты материала при ПХТ является криогенное травление в плазме фторуглеродных соединений с предварительным заполнением пор газом, в котором будет производиться ПХТ [3].

В работе исследовался указанный метод травления SiOC:H диэлектрика (k = 2.43) в плазме газа дибромтетрафторэтана (C2F4Br2; температура конденсации в порах -95 °C). ПХТ производилось в ICP режиме в диапазоне температур от -20 °C до -110 °C. Получено, что при температурах ниже -100 °C наблюдается статистически значимый рост скорости травления, который может объясняться высокой растворимостью нестабильных компонентов плазмы BrF и BrF3 в конденсированном в порах газе. Электрофизические измерения показали, что при температурах -80 °C  и -100 °C изменение k не превышает 20 %. Дополнительный анализ ИК-Фурье спектра образцов после травления позволил установить, что деградация диэлектрика, непосредственно связанная с разрушением гидрофобных метильных CH3 групп и образованием гидрофильных силанов, уменьшается с уменьшением температуры. При этом, величина поврежденного слоя при  -100 °C оценивается величиной 8 % от толщины пленки. В работе также приведены сравнения результатов травления в плазме C2F4Br2 с результатами травления в плазме газа CF3Br.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ №18-29-27025.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н. Резванову Аскару Анваровичу.

Литература

1. Валеев А.С., Красников Г.Я., Гвоздев В.А., Кузнецов П.И. // патент на изобретение RUS 2548523 17.12.2013.

2. International Technology Roadmap for Semiconductors (ITRS) Interconnect, 2020 Edition. [Online]. Available: https://irds.ieee.org/editions/2020

3. Zhang L., Ljazouli R., Lefaucheux P., [и др.]. Damage Free Cryogenic Etching of a Porous Organosilica Ultralow-k Film // ECS Solid State Letteres. – 2012. – V. 2. – № 2. – P. N5 – N7.