Изучение механизма интеркаляции катионов щелочных металлов в графит

Апостолова М.О.1, Бобылёва З.В.1, Дрожжин О.А.2,3

Студент, 1 курс магистратуры

1 Факультет наук о материалах МГУ им. М.В. Ломоносова

119991, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

3 Центр энергетических наук и технологий, Сколковский институт науки и технологий, 143026, Москва, Московская обл., Россия

E-mail: hellocolors2@gmail.com

Технология создания литий-ионных аккумуляторов была тщательно изучена и является ключевой для запасания энергии в современном обществе. Учитывая широкое внедрение литий-ионных батарей в больших масштабах и ограниченные ресурсы лития в земной коре, стоимость литий-ионных батарей может резко вырасти в обозримом будущем. Таким образом, возникает вопрос о замене лития на другие щелочные металлы, такие как Na и K.

Графит является самым распространенным анодным материалом для литий-ионных аккумуляторов. Он также может быть использован и для калий-ионных аккумуляторов, хотя объемное расширение при внедрении катионов калия крайне велико (~30%). Интеркаляция ионов лития и калия в графит происходит по “ступеням” (стадиям). Эти фазовые преобразования обратимы и сопровождаются характерными структурными превращениями. Порядок стадии обычно определяется количеством графеновых слоев между двумя соседними слоями интеркалированных щелочных металлов [1].

Процесс интеркаляции ионов натрия в решетку графита происходит по другому механизму. Электрохимическая интеркаляция Na+ в графит очень ограничена, в основном из-за геометрического несоответствия размера катиона Na+ и возможных позиций в структуре графита.

В данной работе было проведено изучение механизма взаимодействия катионов натрия и различных типов углерода. В качестве исходных данных было предпринято изучение возможности интеркаляции Na+ в частично расширенный (с помощью интеркаляции ионов Li+ и K+) графит. В ходе работы путем заряда ячейки были достигнуты различные стадии интеркаляции ионов лития и калия в графит, после чего электроды были помещены в натрий-ионную полуячейку для изучения дальнейшей интеркаляции.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 19-73-10078).

Литература

1. Yuqi Li, Yaxiang Lu, Philipp Adelhelm, Maria-Magdalena Titirici  and Yong-Sheng Hu, “Intercalation chemistry of graphite: alkali metal ions and beyond”// Chem Soc Rev, 2019.