Исследование барьерных слоев для формирования медных контактов к транзисторной структуре

Горохов С.А.

Студент

Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики, г. Долгопрудный, Россия

До сих пор для заполнения контактных окон к транзисторной структуре используется вольфрам, несмотря на его более высокое удельное сопротивление, чем у меди. Связано это с тем, что медь быстро диффундирует в кремнии и образует глубокие энергетические уровни в запрещенной зоне полупроводника. Поэтому переход к использованию меди для заполнения контактов требует разработки надежных барьерных слоев.

В работе были рассмотрены адгезионные свойства меди к различным материалам, на основании чего отобраны кандидаты, подходящие в качестве барьерных слоев для формирования контактных окон из меди. Был проведен эксперимент с нанесением выбранных слоев на пластину, последующим отжигом, и исследованием его влияния на поверхностное сопротивление и шероховатость поверхности.

На основании результатов были отобраны многослойные структуры, обладающие лучшими адгезионными и барьерными свойствами (Ti/TiN/Ti, Ti/TiN/Ta, TaN/Ta). После чего были изготовлены пластины с контактными окнами и исследовано влияние некоторых параметров процессов осаждения барьерных слоев и зародышевого слоя меди на заполнение контактных окон с большим аспектным отношением. На данном этапе  удалось  получить цепочки контактов с медью (500000 контактов; с использованием IMP Ti 50A - CVD TiN 2x25A - Ta 140A) сопротивление которых более чем в 1,5 раза  меньше сопротивления цепочки с контактами из вольфрама.

Литература

- Горохов С.А. Расчет сопротивления элементов металлизации глубоко субмикронных СБИС // Международный форум «Микроэлектроника-2019»: сборник тезисов конф. Пгт. Гурзуф, 2019.

- Красников Г.Я., Валеев А.С., Шелепин Н.А., Гущин О.П., Воротилов К.А., Васильев В.А., Аверкин С.Н. Способ изготовления медной многоуровневой металлизации СБИС: пат. 2420827 Рос. Федерация. № 2010100321/28 – 2011.

- Khandelwal A., Wu F., Or J., Lai K., Gelatos J., Chang M. Evaluation of diffusion barriers for 32 nm Cu contact metallization // Nanochip Technology Journal. 2006, vol. 4(3).