Свойства термоэлектрических материалов на основе антимонида цинка легированных индием

Тарасова М.В.

Студент, 4 курс бакалавриата

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

E-mail: marina-tarasova-99@mail.ru

Современные методы получения электроэнергии с использованием ископаемого потребляемого топлива в настоящее время оказывают колоссальный вред окружающей среде. В связи с этим альтернативные источники энергии, такие как термоэлектричество, являются наиболее перспективными методами получения энергии. Примечательность термоэлектрических материалов состоит в том, что ресурс для получения энергии можно использовать из ранее отработанного бросового тепла, что является наиболее экономичным способом.

Эффективность термоэлектрического материала ZT зависит от коэффициента Зеебека, теплопроводности и электропроводности. Для получения наиболее эффективного термоэлектрического материала необходимо добиться более низкой теплопроводности и более высокой электропроводности и коэффициента Зеебека. Однако улучшение ZT является сложной задачей из-за взаимосвязи между этими параметрами. Одним из наиболее перспективных среднетемпературных термоэлектрических материалов является Zn4Sb3. Данный материал обладает низкой теплопроводностью и хорошими электрофизическими характеристиками. Однако одной из главных проблем является нестабильность этого материала при нагреве даже в инертной атмосфере.

В работе проведено исследование влияния условий синтеза на структуру и термоэлектрические свойства материалов на основе антимонида цинка. Рассмотрены вопросы о влиянии избыточного Zn, режимов искрового плазменного спекания и легирования In на фазовый состав и термостабильность свойств полученного материала.

Показано, что методом искрового плазменного спекания возможно получить фазу β-Zn4Sb3, но только из синтезированного материала, взятого в стехиометрическом мольном соотношении с добавлением избыточного цинка. Легирование In приводит не только к улучшению стабильности материала, но и к увеличению термоэлектрической эффективности. Показано, что в ходе термоциклирования материалов антимонида цинка легированных индием максимальное значение термоэлектрической эффективности практически не менялось и при температуре 450 (С К составляло ZT ≈ 1.3.

Литература

- S. Namsani, S. Auluck, J.K. Singh

Thermal conductivity of thermoelectric material β-Cu2Se: implications on phonon thermal transport

Appl. Phys. Lett., 111 (2017)

163903.163901-163903.163905

- Y. Wu, J. Nylén, C. Naseyowma, N. Newman, F.J. Garciagarcia, U. Häussermann

Comparative study of the thermoelectric properties of amorphous Zn41Sb59 and crystalline Zn4Sb3