Шаблонный синтез гибкого нагревательного элемента

Миронова А.Б.1, Панов Д.В.1,2

Бакалавр, 4 курс

1Московский Педагогический Государственный Университет, Москва, Россия

2ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Москва, Россия

E–mail: aleks.mironova.2012@mail.ru

На основе материалов гибкой электроники создаются сенсоры температуры, газов, влажности, давления, оптические сенсоры для применения в пульсометрах. Ведутся процессы разработки «синтетической» кожи, которые могут быть использованы не только в робототехнике, но и при создании протезов, сверхчувствительных сенсоров.

Ранее в работах уже были предложены идеи по созданию гибких нагревательных элементов путём формирования сетки из серебрянных нанопроволок (НП) на поверхности полимерных плёнок [1-3].

В данной работе предлагается метод создания гибкого плёночного нагревательного элемента на основе полимерных трековой мембраны (ТМ). Известно, что технологически возможно изготавливать ТМ на с большим количеством пересекающихся калиброванных пор. Используя такую ТМ, в качестве шаблона гальванически формировали систему пересекающихся НП. При этом система таких НП будет выступать в качестве нагревательного элемента.

Для изготовления нагревательного элемента были использованы ТМ толщиной 10 мкм с порами 100 нм и поверхностной плотностью пор 1.2 × 109 см-2. Процесс изготовления нагревательного элемента состоял из нескольких этапов. На первом этапе на поверхность ТМ путём резистивного напыления наносили тонкий слой меди, толщиной 50-60 нм. Затем этот слой гальванически усиливали до толщины 5-10 мкм. На втором этапе проводили процесс гальванического осаждение серебра в порах до полного их заполнения. На третьем этапе селективно удаляли вспомогательное медное покрытие с поверхности ТМ. На заключительном этапе методом резистивного напыления на краях образцов формировали токопроводящие площадки. Итоговая площадь тестового образца составляла порядка 1 см2.

После изготовления образцов с системой серебряных НП через них пропускали ток от 10 до 150 мА наблюдая за изменение температуры при помощи промышленного тепловизора и бесконтактного термометра. Было показано, что нагрев образца происходит равномерно по всей поверхности образца.

На данный момент обсуждаются перспективы применения таких нагревателей.

Благодарности

Работа выполнена в рамках государственного задания МПГУ по теме «Физика наноструктурированных материалов: фундаментальные исследования и приложения в материаловедении, нанотехнологиях и фотонике».

Литература

1. Kim Y. J., Kim G., Kim H.-K. Study of Brush-Painted Ag Nanowire Network on Flexible Invar Metal Substrate for Curved Thin Film Heater // Metals. ‒ 2019. ‒ T. 9, № 10.

2. Lan W., Chen Y., Yang Z., Han W., Zhou J., Zhang Y., Wang J., Tang G., Wei Y., Dou W., Su Q., Xie E. Ultraflexible Transparent Film Heater Made of Ag Nanowire/PVA Composite for Rapid-Response Thermotherapy Pads // ACS Appl Mater Interfaces. ‒ 2017. ‒ T. 9, № 7. ‒ C. 6644-6651.

3. Suh Y. D., Jung J., Lee H., Yeo J., Hong S., Lee P., Lee D., Ko S. H. Nanowire reinforced nanoparticle nanocomposite for highly flexible transparent electrodes: borrowing ideas from macrocomposites in steel-wire reinforced concrete // Journal of Materials Chemistry C. ‒ 2017. ‒ T. 5, № 4. ‒ C. 791-798.