Разработка защитного покрытия против кавитационного и электрокорозийнного воздействия с использованием порошковой краски с добавлением функционализированных унт

Коршаков Никита Алексеевич

Магистрант

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Высшая школа естественных наук и технологии

Кафедра фундаментальной и прикладной физики, Архангельск, Россия

E-mail: nikikorsh1998@gmail.com

Металлоконструкции, которые работают в условиях гидродинамических нагрузок часто подвержены разрушению из-за кавитационного и электрокорозийнного воздействия на их структуру. Чтобы избежать таких воздействий, используются различные покрытия на основе жидких лакокрасочных материалов.

В отличие от жидких лакокрасочных материалов, порошковая краска имеет ряд преимуществ, таких как, более устойчивое сцепление с металлом, большая прочность покрытия, меньший расход материала, а также поверхность становиться электроизоляционной, а благодаря размеру частиц порошковой краски в 5-350 мкм мы можем смешать ее с углеродными нанотрубками.

Углеродные нанотрубки давно рассматриваются в качестве эффективного средства повышения потребительских характеристик полимерных материалов. Основная проблема, стоящая на пути решения этой задачи, связана с трудностью сопряжения поверхности нанотрубки с полимерной матрицей. При отсутствии такого сопряжения механическая нагрузка, сообщаемая материалу, не передается нанотрубке, которая свободно передвигаясь по объему внутри материала. Еще одна проблема, затрудняющая создание композитных материалов полимер/УНТ, связана с необходимостью однородного заполнения материала нанотрубками. В силу запутанной структуры, присущей большим объемам УНТ, однородность заполнения обычно невысока. Наиболее эффективный подход к решению проблемы сопряжения связан с функционализацией нанотрубок, т.е. с присоединением к их поверхности функциональных химических групп. Это может способствовать более эффективному взаимодействию УНТ с материалом полимера.

Для получения покрытие используется центрифуга для смешивания краски непосредственно с функционализированными унт и наноситься на образцы, после чего полимеризируется при температуре 180 ℃. В ходе доклада будут представлены результаты воздействия кавитации и электрокоррозии на покрытия порошковой краски с функционализированными нанотрубками.

Литература

1.Кузив И.В., Керимов Р.С., Капустин С.Н. Процессы разрушения поверхности титанового сплава 3М под действием электрокоррозии, Сборник научных трудов Международной конференции «Инновационные технологии и новые материалы: физика, химия, техника и инженерия», 23 - 26 апреля 2019 г., с 93-96

2.А. В. Николайчик, Н. Р. Прокопчук, Т. А. Шпигель, И. В. Николайчик. Труды БГТУ. №4. химия, технология органических веществ и биотехнология (2010), с 139-142

3.Георгиевская Е.П. Кавитационная эрозия гребных винтов и методы борьбы с ней. Л.: Судостроение (1978)