Исследование электрокаталитической активности материалов, полученных методом селективного лазерного спекания

Погодаев А.М.,1 Хайруллина Е.,1 Панов М.С., Lee Daeho 2, Тумкин И.И.1

Студент, 2 курс магистратуры

1Санкт-Петербургский государственный университет, Институт Химии, Санкт-Петрбург, Россия

2 Department of Mechanical Engineering, Gachon University

E–mail:al.pogodaev@mail.ru

Важной областью исследований является разработка электрохимических сенсоров для определения глюкозы и других биомаркеров различных заболеваний.
Бесферментные электрохимические сенсоры перспективны, так как в отличии от ферментных отсутствует необходимость в использовании биораспознающего элемента, что упрощает и удешевляет производство, а также повышает чувствительность анализа, так как перенос элеткрона происходит непосредственно на активном центре металла без участия других молекул. [1]. Для создания таких сенсоров применяются наноструктурированные металлические материалы, как из благородных металлов, так и из меди, никеля, кобальта [2].

Актуальной задачей является создание гибких электродов, то есть сенсорноактивный слой должен наноситься на полимерную подложку,  Такой подход позволит создавать комфортные носимые устройства с высокой механической устойчивостью [3].

В данной работе в качестве сенсорноактивных материалов рассмотрены образцы, полученные методом восстановительного селективного лазерного спекания. Были исследованы моно- и биметаллические электроды (Cu, Ni, Co, Ni/Co, Cu/Ni, Cu/Co) на гибкой полиимидной основе, в качестве целевого аналита выступала глюкоза.

Методом хроноамперометрии была измерена калибровочная чувствительность для каждого образца и линейный диапазон, в котором соблюдается линейная зависимость между фарадеевским током и концентрацией аналита. Наилучшие результаты по чувствительности показывают биметаллические электроды состава Cu/Co. Линейный диапазон для полученных материалов, в среднем, лежит в диапазоне от 0,5 до 1000 мкмоль/л

Таким образом,  электроды, имеют линейный диапазон в области микромолярных концентраций глюкозы, что делает их весьма перспективными для её определения в поте человека.

Авторы благодарят Российский Научный Фонд (грант 20-79-10075). А также выражают благодарность Центру междисциплинарных исследований СПбГУ, центру «Оптические и лазерные методы исследования вещества» и центру «Рентгенодифракционные методы исследования».

Литература

1 Sehit E, Altintas Z. Significance of nanomaterials in electrochemical glucose sensors: An updated review (2016-2020) // Biosensors and Bioelectronics - V 159, Jul. 2020;.

2 Wan lu, Zheng Bo. Highly-sensitive and reflective glucose sensor based on optical fiber surface plasmon resonance // Microchemical Journal - V 157, Sept. 2020;

3 Legner, С. Sweat sensing: Towards integrative, multifunctional and body-compliant perspiration analysis // Sensors and Actuators A: Physical. 2019

# Text boxes

Циклическая вольтамперометрия  при различных концентрациях глюкозы на Ni электроде