Лазерная пайка тканей аорты с использованием наноприпоя на основе

углеродных нанотрубок

Молодых Виктория Викторовна

Студент 4 курса бакалавра

Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Институт биомедицинских систем, Москва, Россия

E–mail: molodykh1999@gmail.com

Повреждение ткани аорты является серьезной проблемой кардиоторакальной хирургии. Несмотря на то, что реконструктивная хирургия сделала большой прорыв за последние десятилетия, положительная тенденция по снижению постоперационных осложнений и времени восстановления не наблюдается [1].

Лазерная пайка позволяет восстановить целостность тканей без швов и дополнительных рассечений и сократить время постоперационного восстановления. Однако, несмотря на все преимущества, лазерная пайка биологических тканей по сей день не получила широкого клинического применения из-за недостаточной прочности восстановленных тканей [2].

Целью данного исследования являлось повышение прочности лазерного восстановления тканей аорты за счёт создания биоорганического наноприпоя на основе бычьего сывороточного альбумина (БСА), индоцианина зеленого и одностенных углеродных нанотрубок (ОСУНТ).

Для эксперимента использовалась свежезамороженная говяжья аорта. Ткань была разделена на 20 одинаковых фрагментов размером 4x4 см.

Для приготовления припоя ОСУНТ смешивали с дистиллированной водой до получения концентрации ОСУНТ 0,1 мас.%. Для того, чтобы получить однородную, устойчивую дисперсию, раствор обрабатывали с использованием погружного ультразвукового гомогенизатора. Задавали следующие параметры гомогенизатора: мощность ультразвуковых колебаний 28-30 Вт, амплитуда ультразвуковых колебаний 25-30%). Затем в процессе непрерывного перемешивания добавляли порошок БСА в концентрации 25 мас.% и ИЦЗ в концентрации 0,1%. Продолжали перемешивать в течение 45 минут, а затем отправляли в ультразвуковую ванну.

Лазерная пайка осуществлялась диодным лазером с длиной волны 970 нм, снабженным температурной обратной связью, что позволяло контролировать нагрев в зоне рассечения и минимизировать термическое повреждение. Образцы разделяли на две части и наносили припой в области формирования шва. Лазерная пайка осуществлялась точечным методом при температуре 55˚C. На каждый образец ставили 6-7 пятен в течение 20 с.

У образцов были определены значения прочности на разрыв. В результате были получены следующие доверительные интервалы прочности для экспериментальных групп: σ = 4,45 ± 0,86 МПа – нативная ткань; σ = 0,40 ± 0,11 МПа – лазерная пайка с припоем на основе дисперсии БСА 25 мас.% и ИЦЗ 0,1 мас.%; σ = 1,70 ± 0,84 МПа – лазерная пайка с припоем на основе дисперсии БСА 25 мас.%, ИЦЗ 0,1 мас.% и ОСУНТ 0,1 мас.%.

Результаты исследования демонстрируют, что добавление углеродных нанотрубок в припой значительно увеличивает прочность сварных швов на разрыв.

Литература

1. Комаров Р.Н., Каравайкин П.А., Мурылёв В.В. История реконструктивной хирургии аорты и аортального клапана // Патология кровообращения и кардиохирургия. 2017, №21 c. 45-6.

2. Wolf-de Jonge I.C., Beek J.F., Balm R. 25 years of laser assisted vascular anastomosis (LAVA): What have we learned? // European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2004. №27(5). p. 466 – 476.