Исследование микроструктуры модифицированных наночастиц магнетита методами рентгено-фазового анализа и Мессбауэровской спектроскопии

Дзеранов А.А., Бондаренко Л.С., Панкратов Д.А., Джаржималиева Г.И., Кыдралиева К.А.

Аспирант 4 года, ассистент

1Московкий авиационный институт (Национальный исследовательский университет), Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук, Черноголовка, Московская область, Россия

E–mail:l.s.bondarenko92@gmail.com

Синтез и исследование свойств наночастиц (НЧ) магнетита Fe3O4 является в настоящее время интенсивно развивающимся направлением в связи с возможностью их использования в различных областях для магнитного разделения универсальных технических сред, при гипертермии, в магнитно-резонансной томографии, при адресной доставке лекарств, и др. областях [1]. Однако наноразмерные частицы магнетита требуют создания дополнительной защитной оболочки на поверхности, предотвращающей агрегацию, окисление и седиментацию. В то же время при получении новых данных о микроструктуре наночастиц остаются невыясненными вопросы по прогнозу свойств полученных препаратов при их дальнейшем использовании в различных средах. Так, не учитывается изменение фазового состава наночастиц железа при изменяющихся условиях окружающей среды (pH, О2, УФ-излучение и др.) [3].

С целью оценки устойчивости фазового состояния наночастиц к окислительному воздействию были смоделированы мягкие и жесткие условия окисления, включая хранение в воде и воздействие азотной кислотой (HNO3).  В качестве объектов настоящего исследования были выбраны НЧ на основе магнетита, модифицированные различными соединениями - гуминовыми кислотами (Fe3O4/ГК) и алкоксисиланом – 3-аминопропилтриэтоксисиланом (Fe3O4/АПТЭС).

Метод рентгенофазового анализа позволяет идентифицировать кристаллическую структуру вещества, а также различать фазы магнетита и маггемита [2]. Дифрактограммы модифицированных наночастиц были аппроксимированы с помощью пяти наиболее популярных моделей: функцией Гаусса, Лоренца, Войта, Псевдо-Войта и функцией PearsonVII в OriginPro 9.1. Было показано, что процентное содержание стехиометрического магнетита убывало в ряду:

- для наночастиц магнетита, модифицированных АПТЕС: 78.8% для Fe3O4, 75.8% для Fe3O4/АПТЭС, 39.41% для Fe3O4/АПТЭС (HNO3).

- для наночастиц магнетита, модифицированных ГК: 78.8% для Fe3O4, 77.1% для Fe3O4/ГК, 0% для Fe3O4/ГК (HNO3).

Согласно данным мессбауэровской спектроскопии величины изомерных сдвигов подспектров Fe3O4/АПТЭС (HNO3), полученные при комнатной температуре, показывают, что все атомы железа окислились до степени окисления (+3). Изомерный сдвиг, квадрупольное смещение и магнитное расщепление спектров образцов Fe3O4/ГК (HNO3) показывают наличие маггемита.

Данное исследование проводится в рамках гранта РФФИ 19-33-90149.

Литература

- Amstad E. Surface functionalization of single superparamagnetic iron oxide nanoparticles for targeted magnetic resonance imaging / E. Amstad, S. Zurcher,                       A. Mashaghi // Small. – 2009. – №11.– 1334-1342 p.

- Gorski C.A., Scherer M.M. Determination of nanoparticulate magnetite stoichiometry by Mössbauer spectroscopy, acidic dissolution, and po der X-ray diffraction: A critical review Am. Mineral. GeoScienceWorld, 2010, No7, P. 1017–1026.

- Schwaminger S.P. Oxidation of magnetite nanoparticles: impact on surface and crystal properties / S. P. Schwaminger, D. Bauer, P. Fraga-García, F. E. Wagner, S. Berensmeier // CrystEngComm – 2017. – Т. 19 – № 2 – 246–255с.