Резистивное переключение мемристивных структур на базе нанокомпозита (CoFeB)x(LiNbO3)100−x с высоким содержанием диспергированных магнитных ионов

Ичёткин Д.В.1,2, Никируй К.Э.1, Ильясов А.И.1,3

Студент, 4 курс бакалавриата

1Национальный Исследовательский Центр “Курчатовский Институт”, 123182 Москва,

Россия

2Московский Институт Электронной Техники Факультет, 124498 Москва, Россия

3Физический факультет, МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991 Москва, Россия

E–mail: ichetkin.d@haclever.org

Представлены результаты электрофизических и магнитных исследований структур металл/наномпозит/металл (М/НК/М) на базе НК (Co40Fe40B20)x(LiNbO3)100−x с содержанием металлической фазы х = 8-20 ат.%, которые доказывают многофиламентную природу резистивного переключения (РП) данных систем[1]. Показано, что своеобразие мемристивных свойств структур М/НК/М связано как с самоорганизованным формированием высокоомной LiNbO3 прослойки у нижнего их электрода, так и с многоканальным характером РП. Последнее обусловлено наличием в изолирующей LiNbO3 матрице наряду с наногранулами CoFe большого количества диспергированных в ней магнитных ионов Fe2+ и Co2+ (до ~1022 cм-3). Нуклеация ионов при первых РП приводит к образованию многочисленных нитевидных наноэлектродов (до 1011 cм-2), контролирующих РП интерфейсной LiNbO3 прослойки, и тем самым, обеспечивающих устойчивость и многоуровневый характер РП [2-4]. При этом формируется дополнительная ферромагнитная фаза, которая была обнаружена нами экспериментально из измерений намагниченности исходной структуры и после резистивных переключений [5].

Литература

1. W. Banerjee et al. // J. Appl. Phys. 127, 051101, 2020.

2. В.В. Рыльков и др. // ЖЭТФ 153, 424, 2018.

3. K.E. Nikiruy et al. // AIP Advances 9, 065116, 2019.

4. A.V.Emelyanov et al. // Nanotechnology 31, 045201, 2020.

5. M.N. Martyshov et al. // Phys. Rev. Applied 14, 034016, 2020.