Лазерно-индуцированное осаждение периодических структур из наночастиц меди

Бикбаева Г.И, Васильева А.А, Калиничев А.А, Мамонова Д.В., Маньшина А.А.

Магистрант

Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии,

кафедра лазерной химии и лазерного материаловедения, Санкт-Петербург, Россия

BikbaevaGI@yandex.ru

Наноструктурные материалы занимают ведущее место в современном материаловедении благодаря своим уникальным свойствам. Так, фундаментальный и практический интерес представляют наноструктуры, состоящие из наночастиц Ag, Au, Cu. Способы, позволяющие синтезировать, контролировать наноструктуры и их свойства, связанные с квантово-размерным эффектом, а также резонансным поглощением поверхностных плазмонов открывает широкий спектр применений в таких областях, как наноптика, нанофотоника, наноэлектроника, сенсорика [1]. Наибольшее число работ связано с получением и исследованием наночастиц Ag, Au, при этом получение наночастиц меди обсуждается в меньшей степени. Однако интерес к наночастицам меди связан с плазмонным резонансом, который сдвинут в красную область относительно наночастиц Ag, Au, а значит, позволяет расширять список аналитов для исследования методами гигантского комбинационного рассеяния. Кроме того, наночастицы меди обладают высоким антибактериальным эффектом и могут быть использованы для уничтожения патогенов без вреда для здоровых тканей [2].

Целью данного исследования является получение на поверхности подложки равномерно распределенных наночастиц Cu, а также изучение оптических свойств, полученных наноструктур. В качестве способа получения металлических наночастиц Cu было выбрано лазерно-индуцированное осаждение из раствора коммерчески доступного металлоорганического комплекса p-divinilbenze-Cu [3]. В качестве источника лазерного излучения использовалась третья гармоника Nd-YAG лазера, длина волны 266 нм. Было обнаружено, что в результате лазерно-индуцированного осаждения происходит формирование наночастиц меди в области лазерного воздействия. Установлено, что за счет вариации длительности, мощности лазерного излучения, типа растворителя и концентрации комплекса в растворителе возможно управление морфологией наночастиц. Исследования осажденных наночастиц с помощью спектроскопии поглощения показали наличие плазмонного резонанса в области 600 нм.

Оптические измерения проводились при помощи оборудования ресурсного центра «Оптические и лазерные методы исследования вещества», морфология и состав исследовались в Междисциплинарном Ресурсном Центре по направлению "Нанотехнологии" СПбГУ. Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 20-58-12015).

Литература

- T.N.Smirnova, L.M.Kokhtych, A.S.Kutsenko, O.V.Sakhno, J. Stumpe // Nanotechnology 20 (2009).

- Vimbela, G.V., Ngo, S.M.,Fraze, C., Yang, L., Stout, D.A. Antibacterial properties and toxicity from metallic nanomaterials. Int. J. Nanomed. 2017, 12, 3941–3965.

- D.V.Mamonova, A.A.Vasileva, Y.V.Petrov, D.V.Danilov, I.E.Kolesnikov, A.A.Kalinichev, Julien Bachman, A.A.Manshina. Laser-Induced Deposition of Plasminic Ag and Pt Nanoparticles, and Periodic Arrays. Materials 2021, 14(1)10.