Наночастицы гексаферрита стронция для субмиллилитрового измерения вязкости

Королёв В.В.1,2, Анохин Е.О.1,2, Елисеев А.А.2, Трусов Л.А.2

Студент, 2 г/о магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

1Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: headshotnew@gmail.com

Классические методы измерения вязкости требуют использования достаточно больших объемов образца — от нескольких миллилитров. Такие объемы не всегда доступны, а измерения вязкости в масштабах капилляров или отдельных клеток интересны как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения. На сегодняшний день описаны методы для измерения вязкости в сверхмалых объемах образца, использующие образование капель в микрофлюидных устройствах [1], механический импеданс пьезоэлектрических осцилляторов в вязкой среде [2], магнитный отклик суперпарамагнитных наночастиц в переменном магнитном поле [3].

Коллоиды нанопластинок гексаферрита стронция SrFe12-xAlxO19 представляют собой интересную систему, демонстрирующую сильную зависимость динамических свойств от вязкости дисперсионной среды. Благодаря высокой коэрцитивной силе нанодисперсные частицы SrFe12-xAlxO19 не переходят в суперпарамагнитное состояние и при воздействии внешнего магнитного поля вынуждены ориентироваться в соответствии с направлением последнего. Анизотропия формы и, соответственно, оптических свойств приводят к тому, что приложение магнитного поля меняет оптическую плотность коллоидного раствора.

На частицы в магнитном поле одновременно действуют магнитный момент, момент вязкого трения и броуновские колебания. В присутствии переменного магнитного поля частицы вынуждены поворачиваться, но это вращение запаздывает относительно магнитного поля, причем величина запаздывания растет с вязкостью.

Нами была получена калибровочная кривая зависимости запаздывания магнитооптического отклика от частоты и амплитуды приложенного переменного магнитного поля и продемонстрирована возможность измерения вязкости полярных растворителей в диапазоне от 1 до 200 сП путем добавки в них наночастиц гексаферрита стронция. Постановка эксперимента позволяет проводить измерения in situ, отслеживая изменения свойств системы. Активный объем жидкости, участвующий в измерении, не превышает 200 микролитров, а в теории может быть уменьшен до единиц микролитров при использовании капилляров и микроскопа.

Для объяснения наблюдаемых закономерностей была построена теоретическая модель, учитывающая распределение частиц по размерам, их намагниченность, вклады вязкого трения, броуновского движения и магнитного взаимодействия. Моделирование методом Монте-Карло позволило получить качественное описание динамического поведения коллоидных систем на основе нанопластинок гексаферрита стронция в переменных магнитных полях, совпадающее с экспериментальными данными.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-73-10129

Литература

- Wen Zeng, Hai Fu, Measurement of fluid viscosity based on droplet microfluidics // Physics of Fluids. 2020, №32. p. 042002-1-6.

- Feng Ju, Shih-Fu Ling, Sensing fluid viscosity and density through mechanical impedance measurement using a whisker transducer // Meas. Sci. Technol. 2013, №24 p.055105 1-9.

- Kai Wu et al., In Vitro Viscosity Measurement on Superparamagnetic Nanoparticle Suspensions // IEEE Transactions on Magnetics. 2016, №52(7). p. 5200304-1-4.