Исследование сегнетоэлектрических нанокомпозитов на основе P(VDF-TrFE) методами сканирующей зондовой микроскопии

Терехова Ю.С.1, Киселев Д.А.1, Солнышкин А.В.2, Силибин М.В. 3

Аспирант

1НИТУ «МИСиС», г. Москва, Россия; 2Тверской государственный университет, г. Тверь, Россия; 3НИУ «МИЭТ», г. Зеленоград, Россия

E-mail: terehova_julia@rambler.ru

Сегнетоэлектрические полимеры типа поливинилиденфторида (PVDF) и сополимеры на его основе нашли широкое применение в качестве функциональных элементов различных электротехнических устройств в современной электронике ввиду своих высоких пьезоэлектрических и пироэлектрических свойств[1]. Полимерные материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с остальными веществами: малая плотность, стабильность электрофизических свойств, простота и относительно низкая стоимость получения. Также стоит отметить, что полимерной пленке можно придать практически любую форму без потери механической прочности и ударостойкости [2], что позволяет применять полимерные пленки во всех отраслях промышленности.

Образцы исследовались методом силовой микроскопии пьезоотклика и в режиме Кельвин моды на сканирующей зондовой нанолаборатории NtegraPrima (NT-MDT, Россия). Для исследования структуры поверхности и локальных пьезоэлектрических свойств пленочных образцов были взяты: чистый полимер P(VDF-TrFE) и композиты на его основе P(VDF-TrFE) + 20VA500+Fe,P(VDF-TrFE) + 5% BaTiO3, а также P(VDF-TrFE) + 0,5%DTGS и P(VDF-TrFE) + 10%DTGS.

Все исследуемые образцы были подвергнуты поляризации [3] постоянным напряжением ± 55 В при помощи проводящего кантилевера CSG 30/Pt. Эффект «обратного» переключения (при подаче «+» получаем сигнал «–») заметен только в сегнетоэлектриках с отрицательными значениям d33, к которым относятся полимеры. В режиме Кельвин моды получены распределения поверхностного потенциала по исследуемой площади для образцов P(VDF-TrFE), P(VDF-TrFE) + 5% BaTiO3, P(VDF-TrFE) + 10%DTGS.

Полученные результаты указывают на то, что композитные материалы на основе сегнетоэлектрического сополимера винилиденфторида с трифторэтиленом являются перспективными материалами современной электроники. Основными ожидаемыми направлениями применения композитов П(ВДФ-ТрФЭ)/Сегнетоэлектрик являются устройства с энергонезависимой памятью, МЭМС, пиро- и пьезоэлектрические устройства, солнечная энергетика, робототехника и др.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (номер проекта 20-32-90115)

- B.E. Живулин, Д.А. Жеребцов, С.М. Лебедева, М.В. Штенберг, А.А. Осипов, Л.А. Песин Синтез и свойства продуктов высокотемпературной термической обработки поливинилиденфторида // Физика твердого тела. - 2017. - том 59, вып. 2. - С. 394-398.

- А.В. Солнышкин, И.Л. Кислова, А.Н. Белов, А.В. Сыса, А.А. Строганов, В.И. Шевяков, М.В. Силибин, А.А. Михалчан, А.А. Лысенко, Электропроводность пленочных композитов на основе поливинилиденфторида с углеродными нанотрубками // Известия вузов. Электроника. - 2016. - Том 21 № 6. - С. 520-528.

- В. В. Кочервинский, Д. А. Киселев, М. Д. Малинкович, А. А. Корлюков, Б. В. Локшин, В. В. Волков, Г. А. Киракосян, А. С. Павлов Топография поверхности, кристаллическая и доменная структура пленок сегнетоэлектрического сополимера винилиденфторида с трифторэтиленом // Кристаллография. - 2017. - том 62 №2. - С. 317–330.