Синтез, функциональные свойства и исследование механизма работы неграфитизируемого углерода как анодного материала для натрий-ионных аккумуляторов

Бобылёва З.В.1, Дрожжин О.А.2,3, Антипов Е.В.2,3

Аспирант, 4 год обучения

1 Факультет наук о материалах МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

2 Химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,

119991, Москва, Россия

3Центр энергетических наук и технологий, Сколковский институт науки и технологий, 143026, Москва, Московская обл., Россия

E-mail: zoyamostovik@gmail.com

Неграфитизируемый углерод (в англоязычной литературе “hard carbon”) является одним из самых перспективных анодных материалов для натрий-ионных аккумуляторов. Данные материалы отличаются высокой емкостью (выше 250 мАч/г), простотой синтеза и недорогой стоимостью прекурсоров [1].

Для неграфитизируемых углеродных материалов характерна турбостратно-разупорядоченная структура, межплоскостное расстояние в которой выше 3.6 Å [2]. На стыке графеноподобных слоев присутствуют закрытые микропоры со средним диаметром 1–2 нм [3]. Предполагается, что ионы натрия способны аккумулироваться на поверхности, а также внедряться как в расширенное по сравнению с графитом межплоскостное расстояние, так и в закрытые микропоры материала [4].

Ключевой проблемой, которая возникает при использовании неграфитизируемого углерода в коммерческих прототипах натрий-ионных аккумуляторов, является низкая кулоновская эффективность на первом зарядно-разрядном цикле, причиной которой может быть необратимое разложением электролита на поверхности материала [1].

В данной работе было продемонстрировано, что уменьшение удельной поверхности неграфитизируемых углеродов способствует увеличению кулоновской эффективности до 89% с удельной емкостью до 330 мАч/г. Материалы были синтезированы с помощью высокотемпературного пиролиза D-глюкозы после её предобработки на воздухе. Показано, что оптимизация ступени предобработки позволяет получить материалы с различными функциональными свойствами, которые были изучены методами растровой и просвечивающей электронной микроскопии, рентгеновской дифракции, спектроскопии комбинационного рассеяния и низкотемпературной адсорбции азота. Механизм внедрения ионов натрия в структуру неграфитизируемых углеродов был исследован с помощью in operando спектроскопии комбинационного рассеяния, ex situ электронного парамагнитного резонанса и ex situ просвечивающей электронной микроскопии.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90112.

Литература

- Saurel, D., Orayech, B., Xiao, B., Carriazo, D., Li, X. and Rojo, T., 2018. From charge storage mechanism to performance: a roadmap toward high specific energy sodium‐ion batteries through carbon anode optimization. Advanced Energy Materials, 8(17), p.1703268.

- Inagaki, M. and Kang, F. eds., 2016. Materials science and engineering of carbon: characterization. Butterworth-Heinemann.

- Saurel, D., Segalini, J., Jauregui, M., Pendashteh, A., Daffos, B., Simon, P. and Casas-Cabanas, M., 2019. A SAXS outlook on disordered carbonaceous materials for electrochemical energy storage. Energy Storage Materials, 21, pp.162-173.

- Bommier, C., Surta, T.W., Dolgos, M. and Ji, X., 2015. New mechanistic insights on Na-ion storage in nongraphitizable carbon. Nano letters, 15(9), pp.5888-5892.