Аэрогели простых и смешанных оксидов в системе Al2O3-TiO2

Полевой Л.А.,1 Баранчиков А.Е1

Аспирант, 1 курс аспирантуры

1Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова, Москва, Россия

E–mail: xhokantu@gmail.com

Аэрогели – продукт замещения жидкой фазы в структуре геля на газообразную. В то время как большая часть внимания традиционно уделяется аэрогелям на основе SiO2, аэрогели на основе оксидов металлов также заслуживают пристальное внимание, в частности, смешанные аэрогели.

Al2O3 аэрогели находят применение как высокотемпературные теплоизоляторы [1], катализаторы [2]. TiO2 аэрогели чаще всего рассматривают как перспективные фотокатализаторы для очистки воды, воздуха [3].

Ранее смешанные аэрогели Al2O3-TiO2 получали из алкоксидов этих металлов [4], либо только один из металлов был в виде неорганической соли [5], либо путем согелирования в присутствии ПАВ [6]. Однако аэрогели Al2O3-TiO2 до сих пор  не были синтезированы только из неорганических прекурсоров путем эпоксид-индуцированного золь-гель метода, который отличается простотой и возможностью получения более гомогенных материалов.

Целью нашей работы была разработка методики синтеза аэрогелей Al2O3-TiO2 из неорганических солей путем эпоксид-индуцированного гелеобразования.

Были синтезированы образцы состава xAl2O3-(1-x)TiO2, где x=0, 0.1, 0.2, 0.5, 1. Так, образец аэрогеля Al2O3-TiO2 с мольной долей TiO2 50% был синтезирован следующим образом: в 20 мл ДМФА было по капле растворено 0,51 мл TiCl4, затем 1 мл H2O при перемешивании. Через 5 минут в раствор было добавлено 2 г Al(NO3)3* H2O. После полного растворения соли в смесь постепенно было добавлено 8,76 мл пропиленоксида. Время гелирования составило 15 минут. Полученный лиогель был оставлен на 24 часа при комнатной температуре для старения. После промывки 2-пропанолом для полного удаления воды, образцы были высушены в токе СКФ CO2.

Определение величины удельной площади поверхности аэрогелей осуществляли методом низкотемпературной адсорбции азота с использованием анализатора АТХ-06 (КАТАКОН, Россия).

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на дифрактометре Bruker D8 Advance (CuKα-излучение) при скорости вращения гониометра 5°2θ/мин.

Микроморфологию и элементный анализ анализировали с помощью РЭМ Carl Zeiss NVision40, оснащенного рентгеноспектральным детектором Oxford X-Max, при ускоряющем напряжении 1 и 20 кВ соответственно и увеличении 100000.

Аэрогели Al2O3-TiO2 отличаются малой плотностью (0,10-0,15 г/см3), высокой площадью поверхности (300-750 м2/г), средним объемом пор (0,25-0,35 см3/г) ренгеноаморфны и обладают однородной сетчатой микроструктурой с равномерным распределением Al и Ti по поверхности.

Таким образом, разработана методика синтеза аэрогелей Al2O3-TiO2 с высокой удельной площадью поверхности и объемом пор.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 18-29-06014.

Литература

- Pierre AC, Pajonk GM (2002) Chem Rev 102:4243–4265

- Hirashima H, Kojima C, Imai H (1997) J Sol–Gel Sci Technol 8:843–846

- J.-M. Herrmann, Catal. Today 53 (1999) 115–129

- Tursiloadi, Silvester & Imai, Hiroaki & Hirashima, Hiroshi. (2010). Indonesian Journal of Chemistry. 4. 149-155

- Gao, M., Liu, B., Zhao, P. et al.. J Sol-Gel Sci Technol 91, 514–522 (2019)

- Li, X., Qin, G., Wang, Y. et al. J Porous Mater 21, 611–621 (2014).