Синтез магнитомягкого композита на основе систем полупроводник - ферромагнетик (AlSb-MnSb)

Джалолиддинзода Мухаммадюсуф1, Маренкин Сергей Федорович1,2

Аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Факультет институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

E–mail: muhammad.9095@mail.ru

Профессор, д.х.н

2 Россия, Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН

Целью данной работы является, синтез образцов (AlSb-MnSb), как магнитомягкого композита в спин-вентильной структуре. Спин-вентильные структуры состоят из сочетания нано-слоев мягкого и магнитотвердого магнетиков, разделенных слоем не магнетика [1].  Подобные структуры   изготавливаются с помощью молекулярно-лучевой технологии, что является сложным дорогостоящим методом.  Аналогом таких структур могут стать магнитогранулированные однослойные системы, в которых нано кластеры магнетиков упорядоченно расположены в немагнитной матрице. Предполагается, что такая система будет состоять из мягкого магнетика (MnSb), магнитотвердого магнетика (AlMn) [2] и полупроводника (AlSb) с шириной запрещенной зоны равной 1,62 эВ [3]. Эти системы можно получать с помощью более простых технологий. Данная работа посвящена первому этапу исследований, установлению характера взаимодействия мягкого магнетика (MnSb) и полупроводника (AlSb), разработке синтеза объемных и тонкопленочных образцов магнитомягкого композита AlSb-MnSb.

Синтез объемных образцов данного композита проводился вакуумно-ампульным методом, а пленочные образцы получены методом вакуумно-термического напыления, последовательным напылением металлов с последующим их отжигом. Идентификацию образцов проводили с помощью РФА, ДТА и изучением микроструктуры. Анализ взаимодействия мягкого магнетика (MnSb, с ТС = 585К [4]) и полупроводника (AlSb показал, что данной системы характерна широкая область расслоения.

На рис. 1 представлена дифракционная картина объемного  образца, содержащего  магнитомягкий   магнетик MnSb внутри немагнитной матрицы  полупроводника AlSb.

Данная научная работа финанси-руется грантом РНФ 21-73-20220.

Рисунок 1 - Дифрактограмма полученного образца AlSb - MnSb

Литература

- Огнев, А.В., Самардак, А.С. Спинтроника: физические принципы, устройства, перспективы // Вестник ДВО РАН. 2006. Вып № 4. С. 70-80.

- J. Coey, Permanent magnets: plugging the gap // Scr. Mater. – 2012. – V. 67. P. 524-29.

- I. Ril’, A.V. Kochura, S.F. Marenkin, M.G. Vasil’ev, 2018, published in Zhurnal Neorganicheskoi Khimii, 2018, Vol. 63, No. 9, pp. 1087–1091.

- Marenkin, S.F., Kochura, A.V., Izotov, A.D., Vasil’ev, M.G. Manganese Pnictides MnP, MnAs, and MnSb are Ferromagnetic Semimetals: Preparation, Structure, and Properties (a Survey) // Russian Journal of Inorganic Chemistry 2018. V.63 №.14 p. 1753-1763.