Характеристика гетерогенных биокатализаторов, полученных с использованием золь-гель технологии, методом низкотемпературной адсорбции азота

Рыбочкин П.В.

аспирант

Гончарова Р.Г.

студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тульский государственный университет, естественнонаучный институт, Тула, Россия

rybochkin.pavel.vl@mail.ru

Перспективным и современным методом получения материалов является золь-гель метод. Благодаря которому можно получать вещества с заданной структурой и свойствами при низких затратах энергии и с минимальным риском для окружающей среды. В нашем коллективе ведутся работы по использованию золь-гель метода для иммобилизации живых клеток микроорганизмов в органосиликатные материалы. Иммобилизованные клетки сохраняют свою каталитическую активность, а формируемый слой кремнийорганического материала защищает их от воздействия вредных факторов среды [3]. Применение таких гетерогенных биокатализаторов позволило бы создать системы для анализа веществ или утилизации токсикантов в условиях неблагоприятных для клеточных микроорганизмов [2]. Эффективность получаемых биокатализаторов зависит от условий синтеза. Так при использовании только тетраэтоксисилана образуется слишком твёрдый и монолитный материал, включение клеток в который ограничена по сравнению с материалом, содержащем в своей структуре гидрофобную добавку, вещество со связью углерод-кремний [3].

Для анализа удельной площади поверхности и распределения пор в синтезируемом материале удобно использовать метод низкотемпературной адсорбции азота. На основе полученных данных можно сделать вывод о зависимости между особенностями структуры кремнийорганической золь-гель матрицы и условиями её синтеза [1].

Показано, что при синтезе кремнийорганических золь-гель матриц и иммобилизации живых клеток микроорганизмов образуется мезопористый материал. При увеличении содержания гидрофобной добавки, можно получить вместо мезопористого материала с щелевидными порами (изотерма IV типа, петля H3, по классификации ИЮПАК) материал слабее взаимодействующий с адсорбтивом (изотерма V типа), что связано, вероятно, с образованием менее плотной структуры. Преобладающий размер пор до 50 нм, позволит клеткам микроорганизмов (размером 1-2 мкм) надежно удерживается в иммобилизующем агенте, а субстратом и продуктам свободно диффундировать сквозь нее.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых – кандидатов наук договор № МК-1349.2020.3

Литература

1. Карнаухов А. П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. Новосибирск, 1999. – 470 с.

2. Kamanina O. A. Silica sol-gel encapsulated methylotrophic yeast as filling of biofilters for the removal of methanol from industrial wastewater / O. A. Kamanina, D. G. Lavrova, V. A. Arlyapov, V. A. Alferov, O. N. Ponamoreva // Enzyme and Microbial Technology. Elsevier Inc., 2016. – Vol. 92. – P. 94-98. DOI: 10.1016/j.enzmictec.2016.06.014

3. Ponamoreva O.N. Yeast-based self-organized hybrid bio-silica sol-gels for the design of biosensors / O. N. Ponamoreva, O. A. Kamanina, V. A. Alferov, A. V. Machulin, T. V. Rogova, V. A. Arlyapov, S. V. Alferov, N. E. Suzina, E. P. Ivanova // Biosensors and Bioelectronics. Elsevier, 2015. – Vol. 67. – P. 321-326. DOI: 10.1016/j.bios.2014.08.045