Синтез и исследование каталитических свойств наночастиц твердого раствора Fe-Co, диспергированных в матрице ИК-пиролизованного хитозана

Васильев А.А.1,2, Иванцов М.И.2

Аспирант

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», институт новых материалов и нанотехнологий, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева Российской академии наук, лаборатория химии полисопряженных систем, Москва, Россия

E–mail: raver.vasiljev@mail.ru

Известно, что наночастицы металлов VIII группы, диспергированные в ИК-пиролизованные полимерные матрицы, проявляют высокую каталитическую активность в реакции Фишера-Тропша [1, 2]. Как правило, в качестве коммерческих катализаторов применяют железо и кобальт в силу их низкой стоимости по сравнению с благородными металлами. Одним из важнейших условий для достижения высокой каталитической активности является дисперсность и равномерное распределение каталитически активных центров. Для решения этой задачи применяются носители катализаторов различной природы (оксидные, полимерные, углеродные). К преимуществам углеродных носителей относится химическая стойкость к кислотным и основным средам, термическая стабильность, низкая стоимость, широкий диапазон достигаемой удельной площади поверхности, а также разнообразие исходных материалов, из которых можно получить углеродный носитель.

В связи с тем, что в литературе отсутствует подробное изучение размерной зависимости каталитической активности наночастиц твердого раствора Fe-Co в реакции Фишера-Тропша, данная работа посвящена синтезу биметаллических наночастиц Fe-Co, диспергированных в углеродной матрице на основе карбонизованного хитозана, и исследование каталитической активности в зависимости от среднего размера наночастиц.

В качестве прекурсора углеродной матрицы использовался промышленный хитозан (500 кДа), полученный щелочным дезацетилированием крабового хитина (степень дезацетилирования ~ 83 %). Катализаторы ИК-ХТ/Fe-Co(1:1) получались в одностадийном синтезе в условиях ИК-нагрева прекурсора на основе совместного раствора хитозана и солей металлов (Fe(NO3)3 · 9H2O и Co(NO3)2 · 6H2O) при температуре синтеза 500 °С. Размер частиц в материале варьировался путем добавления различного количества солей металлов в прекурсор.

По результатам работы было установлено, что в ходе синтеза формируются наночастицы твердого раствора Fe-Co заданного состава, равномерно диспергированнные в ИК-пиролизованной полимерной матрице, со средними размерами в диапазоне 5 – 15 нм. Установлено, что наибольшая удельная активность катализатора в реакции Фишера-Тропша достигается при размере частиц 9 нм, при котором величина производительности катализатора составляет порядка 2000 г/(кг Me ∙ ч).

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-33-90062

Литература

1. Куликова М.В., Земцов Л.М. Сагиов С.А. и др. Синтез Фишера-Тропша в присутствии Co-содержащих композиционных материалов на основе углерода // Химия твердого топлива. 2014. № 2. С. 32-38.

2. Хаджиев С.Н., Куликова М.В., Иванцов М.И. и др. Синтез Фишера-Тропша в присутствии наноразмерных железополимерных катализаторов в реакторе с фиксированном слоем // Наногетерогенный катализ. 2016. Т. 1. № 1. С. 63-69