Влияние дисперсных минеральных добавок

на свойства вяжущего для неавтоклавного пенобетона

Нецвет Дарья Дмитриевна

Доцент кафедры МиТМ, канд. техн. наук

Сивальнева Мариана Николаевна

Доцент кафедры МиТМ, канд. техн. наук

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,

Инженерно-строительный институт, Белгород Россия

E-mail: netsvet_dd@mail.ru

Неавтоклавные ячеистые бетоны, несмотря на значительный ряд положительных сторон, имеют недостатки, нивелирование и устранение которых позволит расширить спектр их применения и повысить качество при снижении затрат на производство. Улучшения их характеристик можно добиться оптимизацией порового пространства, а также упрочнением цементирующей матрицы композита. Одним из перспективных способов комплексной модификации пенобетонной смеси является использование полидисперсных химически активных минеральных компонентов. Их введение обеспечивает стабильность пенной системы: физическую – за счет «бронирования» каналов Плато-Гиббса; химическую – за счет уплотнения межпорового пространства бетона благодаря взаимодействию цемента и активного минерального компонента [1–2].

Для решения данных задач в настоящей работе предложено использование в качестве компонентов композиционного вяжущего: кварцевой суспензии (КС) на основе наноструктурированного вяжущего [3], эффективность которого обоснована в ранее выполненных работах, а также безводного сульфата кальция – ангидрита. Это позволит получить материалы с улучшенными свойствами при сниженном расходе дорогостоящего портландцемента.

Согласно полученным данным, введение минеральных добавок к цементному тесту при постоянной нормальной густоте приводит к росту водотвердого отношения смесей: с 0,27 для чистого цемента до 0,32 для составов с КС и ангидритом. При этом начало схватывания сокращается с 210 мин до 130 мин, что позволит дополнительно стабилизировать ячеистобетонную смесь и снизить возможность усадки массивов при твердении матрицы.

Характеристики конечного продукта определяются прочностью применяемого вяжущего. Для исследованных составов характер набора прочности практически идентичен: происходит плавный рост прочности в течение всего срока твердения с набором порядка 50 % от конечного значения в первые 3 суток. Максимальным приростом прочности на 20 % отличаются составы, содержащие весь комплекс минеральных добавок.

Таким образом, в работе показана эффективность совместного применения КС и ангидрита для получения композиционного вяжущего на основе портландцемента для производства неавтоклавных пенобетонов.

Работа выполнена в рамках Стипендии президента РФ СП–3577.2021.1.

Литература

1. Строкова В.В., Сумин А.В., Нелюбова В.В., Шаповалов Н.А. Модифицированное вяжущее с использованием наноструктурированного минерального компонента // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 2015. № 3. С. 36–39.

2. Nelyubova V.V., Netsvet D.D., Bezdrodnykh A.A. Study of mineral components influence on foam system properties // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. 451(1), 012021.

3. Сивальнева М.Н., Нелюбова В.В., Кобзев В.А. Эволюция бесцементных наноструктурированных вяжущих различной топогенетической принадлежности // Строительство и техногенная безопасность. 2019. № 14 (66). С. 73–83.