Сканирующая зондовая микроскопия как универсальный инструмент исследования физических свойств поверхности энергетических материалов

Косарева Е.К.

Аспирант 1-го года обучения

Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: catherine.kos@yandex.ru

В настоящее время циклотетраметилентетранитрамин (C4H8N8O8, октоген, HMX) является ключевым компонентом энергетических композиций, что обусловлено уникальным сочетанием высоких значений его плотности (1,96 г/см3), энергосодержания (теплота взрыва 1356 кал/г) и термической стабильности (температура плавления 278 ºC) [1]. Однако, промышленное применение этого энергетического материала затруднено из-за его высокой чувствительности к удару и трению (8 Дж и 120 Н соответственно [2]) и повышенной склонности частиц мелкодисперсного порошка к электризации. Повышение безопасности и экологичности при производстве, транспортировке и хранении – главная цель современных исследований октогена.

Классический способ направленного изменения технологических свойств октогена – покрытие частиц слоем полимера. В настоящее время в ИОХ РАН разрабатывается технология сверхкритического осаждения, при котором полимер осаждается на поверхность частиц октогена за счет изменения растворяющей способности сверхкритического флюида при изменении внешних параметров системы (давление и температура) [3]. Очевидно, что для направленной модификации частиц методом сверхкритического осаждения необходимо понимание механизма влияния покрытия на свойства октогена, а следовательно – детальное исследование свойств поверхности покрытых частиц.

В рамках работы изучались частицы октогена, покрытые различными полимерами в среде сверхкритического диоксида углерода. Исследовалась связь между микроскопическими свойствами поверхности частиц (шероховатость, сила адгезии, поверхностный потенциал) и макроскопическими свойствами порошка (чувствительность к удару и трению, сыпучесть). Свойства поверхности изучали с помощью методов сканирующей зондовой микроскопии, в том числе силовой спектроскопии и микроскопии зонда Кельвина. Чувствительность образца к механическим воздействиям определяли стандартными методами, а сыпучесть – лабораторным методом, разработанным на основе стандартов.

Установлено, что покрытие частиц октогена полимером в среде сверхкритического CO2 существенно изменяет как свойства их поверхности, так и характеристики порошка, причем эффект модификации зависит от вида полимера, его количества и метода нанесения. Выяснено, что снижение чувствительности к удару и трению наблюдается на композитах, шероховатость поверхности и локальная сила адгезии которых увеличиваются с ростом концентрации полимера, а улучшение сыпучести порошков композитов напрямую связано с уменьшением величины поверхностного потенциала на частицах. Установленная в работе связь между изменениями микроскопических и макроскопических свойств покрытых частиц позволяет, на основе физико-химического анализа их поверхности, прогнозировать характеристики энергетических материалов, определяющих безопасность их практического применения.

Литература

1. Орлова Е. Ю. Октоген – термостойкое взрывчатое вещество / Под ред. И.Д. Мелихова. М.: Недра. 1975.

2. Klapotke T. M. Chemistry of High-Energy Materials. Berlin / Boston: Walter de Gruyter GmbH & Co. KG. 2012.

3. Кучуров И.В. и др. Флегматизация энергетических материалов полимерными пленками в сверхкритических условиях // Боеприпасы. 2018, №1.