Измерение кинетики растекания и пропитки расплавом серебра пористого и литого железа

Петров И.С.

Студент, 2 курс магистратуры

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС,

Кафедра физической химии, Москва, Россия

E–mail: ioannespetrovus@gmail.com

В докладе представлены результаты исследования капиллярных взаимодействий расплава серебра с твердым железом. В работе была определена кинетика растекания и пропитки пористых и литых железных образцов, измерены капиллярные силы.  Пористые образцы были получены путем спекания железного порошка чистотой 99,99 вес. % Fe в атмосфере водорода до пористости 0,45–0,5. Измерения были проведены в температурном интервале 1000-1150°С методом прямого наблюдения с помощью высокоскоростной съемки с частотой до 10000 к/с на оборудовании, описанном в статье [1]. Эксперименты проводили в высоком вакууме 10-5 мм.рт.ст. Снимки были обработаны с помощью программных комплексов ImageJ и DropShape. Контактные углы смачивания и кинетика растекания были определены методом падающей капли и методом окунания пластины. Скорость впитывания определена по исчезновению перенесенной капли расплава на пористое железо. Измерения капиллярных сил проводили с помощью датчика веса, на котором подвешивали железную пластину и окунали в расплав. В результате были определены энергии активации процессов пропитки и растекания. Анализ кинетических кривых впитывания проводили в рамках модели Дарси и термодинамической теории поверхностных явлений [2].

Литература

1. Zhevnenko S. N., Gorshenkov M. V., Petrov I. S. Effect of B on improving wetting and imbibition of sintered porous Ta by Cu melt //Journal of Alloys and Compounds. – 2020. – С. 157886.

2. Попель С. И. Поверхностные явления в расплавах. – 1994.